Формирование динамического одномерного фотонного кристалла  в коллоидном растворе квантовых точек CdSe/ZnS

Колобов А.В., Тихонов И.В.

Студент, студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

toshakolobov@gmail.com

В работе были проведены теоретические и экспериментальные исследования нелинейных оптических свойств динамических фотонных кристаллов. Одномерный динамический фотонный кристалл был образован посредством периодического пространственного изменения диэлектрической проницаемости полупроводниковых коллоидных квантовых точек (КТ) CdSe/ZnS, в наведенном интерфереционном поле двух пикосекундных лазерных импульсов.

При  однофотонном резонансном возбуждении основного разрешённого экситонного перехода 1Sh3/2–1Se в КТ (рис.1А) 35-ти пикосекундными импульсами второй гармоники Nd3+:YAG лазера (2,33 эВ), два мощных пересекающихся лазерных луча в поглощающей нелинейной среде формируют одномерный динамический фотонный кристалл ввиду периодической модуляции преломления и/или поглощения (рис.1Б). Для осуществления резонансного возбуждения экситонов были выбраны КТ, с заранее измеренными спектрами поглощения (рис.1А). Используя экспериментальную установку, показанную на рис.2, два сфокусированных луча второй гармоники лазера (λ = 532 нм) с одинаковой интенсивностью (I1, I2) создавали одномерный динамический фотонный кристалл в коллоидных КТ CdSe/ZnS, с рассчитанным периодом: . Был произведен расчет распределения интенсивности излучения в объеме раствора квантовых точек, образовавшегося в результате интерференции лазерных лучей и формирующего динамический фотонный кристалл (рис.1В).

Формирование смоделированного динамического фотонного кристалла было подтверждено появлением самодифрагированных лучей, распространяющихся под рассчитанными углами , где m – порядок дифракции,  - угол между взаимодействующими лучами.

А                                                                                   Б

В

Рис.1. А. Спектры поглощения двух образцов коллоидных КТ CdSe/ZnS. Стрелками показана энергия второй гармоники лазера Nd3+:YAG. Б. Экспериментальная установка накачки и зондирования одномерного фотонного кристалла. В. Распределение интенсивности создающее одномерный фотонный кристалл(светлые полосы – максимальная интенсивность)

Третий луч I3 на основной частоте лазера проходил через тяжёлую воду (D2O) и генерировал пикосекундный континуум (широкополосное излучение пикосекундной длительности), который использовался в качестве зондирующего излучения. Оптическая схема с диафрагмой размером 100*100 мкм использовалась для уменьшения размера пятна зондирующего излучения. Спектры излучения пикосекундного континуума, падающего и прошедшего через динамический фотонный кристалл, были измерены с помощью спектрометра SpectraPro®2300i в сочетании с чувствительной CCD-камерой.

Предварительные результаты расчетов и экспериментов позволяют сделать вывод о формировании динамической стоп-зоны на длине волны:  (где λex – длина волны возбуждения, n – показатель преломления); и о возможности экспериментального обнаружения динамической стоп-зоны.

Благодарности

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 14-02-00305-a).

Литература

[1] V.S. Dneprovskii, M.V. Kozlova, A.M. Smirnov, Quantum Electronics 43, 927-930 (2013).

[2] V.S. Dneprovskii, A.R. Kanev, M.V. Kozlova, and A.M Smirnov, Proceedings of SPIE 9136, 9136Y-1 – 9136Y-6 (2014).

[3] Smirnov A.M., Tikhonov I.V., Mantsevich V.N., Dneprovskii V.S., JETP Letters 102, 212-216 (2015).