Влияние типа ПАВ на свойства STP-герметиков с мелами различной природы

Минсафина А.Г., Петлин И.А.

Магистрант, аспирант

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Факультет химии и технологии переработки каучуков и эластомеров, Казань, Россия

E–mail: minsa-alsu@mail.ru

STP-полимеры (силантерминированные полиуретаны) – сравнительно новый класс олигомеров, получаемых реакцией полиэфиров с концевыми изоцианатными группами с аминосиланами. Благодаря структуре STP-полимеров герметики на их основе сочетают в себе преимущества полиуретанов с силиконами. Как известно, герметики включают в свой состав различные типы наполнителей. Наиболее распространенным наполнителем для герметиков строительного назначения является карбонат кальция (мел). В настоящее время существует широкий ассортимент мелов, отличающихся чистотой, дисперсностью, гидрофобностью. Гидрофобизация мела производится в целях придания частицам водоотталкивающих свойств, в основном жирными кислотами (например, стеариновой кислотой). Поверхность наполнителя становится углероводородоподобной, что сопровождается уменьшением полярности поверхности [1]. При этом изменяется уровень взаимодействия на границе раздела полимер-наполнитель, поскольку стеариновая кислота придает неполярную поверхность частице мела. Поскольку STP-герметики являются, как правило, однокомпонентными и отверждаются влагой воздуха, для большего срока хранения для таких композиций используют либо осушенные, либо гидрофобизированные компоненты. Поэтому использование гидрофобизированных мелов в данном случае является приоритетным. Однако такие герметики имеют низкие значения прочности [2]. Предполагается, что улучшить взаимодействие полимера и гидрофобизированного мела возможно, благодаря введению ПАВ.

Проводили исследования со следующими ПАВ: АФ 9-6, АФ 9-8, АФ 9-10, АФ 9-12 (Оксиэтилированные нонилфенолы), Синтанол АЛМ 7, Синтанол АЛМ 10 (моноалкиловые эфиры полиэтиленгликоля), СЭК (Лауретсульфат натрия).

Установлено, что использование ПАВ не приводит к улучшению свойств герметиков. Однако прослеживается некоторая тенденция увеличения прочности герметиков с гидрофобизированным мелом, и снижение прочности герметиков с негидрофобизированным мелом при увеличении степени оксиэтелирования нонилфенолов. Отдельного внимания заслуживает СЭК. Введение его в герметики повышает относительное удлинение, а прочность герметиков с негидрофобным мелом заметно снижается. Однако герметики с СЭК менее стойки по сравнению с остальными к действию влаги и растворителей.

Литература

1. Функциональные наполнители для пластмасс / под ред. М. Ксантоса. Пер. с англ. Под ред Кулезнева В.Н. – СПб.: Научные основы и технологии, 2010. – 462 с.

2. Петлин И. А. Влияние типа и содержания карбоната кальция на свойства герметиков на основе силантерминированных полиуретановых полимеров / И. А. Петлин, Р. В. Созонов, А. И. Куркин, Ю. Н. Хакимуллин // Клеи. Герметики. Технологии. – 2015. – №4. – С. 12-16.