Синтез и свойства биоразлагаемых амфифильных триблок-сополимеров на основе сверхразветвленного полиэфира 2, 2-бис(метилол)пропионовой кислоты, полилактида и полиэтиленгликоля

Гомзяк В.И.1,2, Разуваева Е. В.1, Кулебякина А. И.1

Аспирант

1Национальный исследововательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

2Московский технологический университет, Москва, Россия

В последние десятилетия внимание исследователей во всём мире привлекает синтез и исследование свойств макромолекул сложной архитектуры: звездообразных, гребнеобразных, разветвленных и сверхразветвленных полимеров, молекулярные щёток, дендримеров и др. При этом одними из наиболее интересных являются гибридные линейно-дендритные блок-сополимеры, макромолекулы которых состоят из линейного и сверхразветвленного фрагментов. Главной особенностью строения таких полимеров, определяющей их поведение в растворе и в массе, является наличие компонентов, различающихся как по химической природе (амфифильные сополимеры), так и по архитектуре (линейные и разветвленные блоки) [1, 2].

В настоящей работе были синтезированы тройные блок-сополимеры на основе сверхразветвленного полиэфира 2, 2-бис(метилол)пропионовой кислоты, полилактида и полиэтиленгликоля. Коммерчески доступный сверхразветвленный полиэфир 2, 2-бис(метилол)пропионовой кислоты (торговое название Boltorn H40) был использован в качестве макроинициатора для полимеризации с раскрытием цикла внутреннего циклического диэфира L-молочной кислоты (L-лактида). Полученный многолучевой блок-сополимер H40-PLLA-OH был гидрофилизирован полиэтиленгликолем посредством образования сложноэфирной связи между концевыми гидроксильными группами полилактидных цепей и карбоксильных групп метилового эфира полиэтиленгликоля (MPEG-COOH). Строение и состав синтезированных сополимеров были подтверждены методами ИК-спектроскопии, гель-проникающей хроматографии, ЯМР-спектроскопии. Определены критические концентрации агрегации, размеры и ξ-потенциалы полученных из данных сополимеров частиц и показано, что свойства мицелл зависят от их строения.

- Xianghui Zeng et al. POLYMER CHEMISTRY, 2012, 50, 280-288.

- Mani Prabaharan et al. Macromol. Biosci., 2009, 9, 515-524.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-00521) и гранта Президента РФ (МК-5203.2015.3)