Поиск новых твердых растворов замещения на основе BaFe2As2 и BaNi2As2

как потенциальных сверхпроводящих материалов

Гурьянов К.Е.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: GurianovKE@yandex.ru

Железосодержащие сверхпроводники (по своим свойствам) занимают промежуточное положение между интерметаллидными и купратными сверхпроводниками. Одним из хорошо изученных представителей данного семейства является BaFe2As2, сверхпроводимость в котором возникает при легировании, и его аналог BaNi2As2, который сам является сверхпроводником (Tc = 0.7 К) [1]. К настоящему моменту в обсуждаемых соединениях подробно исследованы замещения катионных позиций, в то время как замещения в анионной позиции практически не рассматривались [2-5]. Целью данной работы было получение твердых растворов замещения на составах BaMe2As2-nRn (Me = Fe, Ni; R = Si, Ge, Sn, Sb, S, Se, Te).

Синтез образцов проводился керамическим методом в вакуумированных кварцевых ампулах, защищенных тонким слоем пиролитического углерода. Все операции проводились в атмосфере сухого аргона, отжиги проводились при 8000C и 9500C (повторный).

Найдено, что твердые растворы замещения As на S, Se, Te не образуются, что мы связываем с высокой стабильностью халькогенидов бария (наблюдаемых в качестве примесей) и сравнительно малой устойчивостью низших степеней окисления Fe и Ni в халькогенидных системах. Напротив, замещение As на Si, Ge, Sn в BaFe2As2 возможно вплоть до n < 0.2. Для BaNi2As2 картина несколько отличается: замещение As на Si не наблюдается, область твердых растворов замещения на Ge увеличивается до n < 0.4, а область твердых растворов замещения на Sn – аналогична n < 0.2. Это мы объясняем образованием межслоевых мостиковых связей, которые, в силу размеров атомов, лучше всего вписываются в структуру матрицы при замещении на Ge. Исследования магнитной восприимчивости твердых растворов показали, что данные соединения не обладают сверхпроводящими свойствами.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда
(N 14-13-00738).

Литература

- F. Ronning, N. Kurita, E.D. Bauer, B.L. Scott, T. Park, T. Klimczuk, R. Movshovich, J.D. Thompson. First Order Phase Transition and Superconductivity in BaNi2As2 Single Crystals. J. Phys.: Condens. Matter, 20, 342203 (2008)

- S. Zapf, C. Stingl, K.W. Post, J. Maiwald, N. Bach, I. Pietsch, D. Neubauer, A. Löhle, C. Clauss, S. Jiang, H.S. Jeevan, D.N. Basov, P. Gegenwart, and M. Dressel. Persistent Detwinning of Iron-Pnictide EuFe2As2 Crystals by Small External Magnetic Fields. Physical review letters. Page 1.

- Y. Liu, D.L. Sun, L.T. Park, C.T. Lin. Aliovalent ion-doped BaFe2As2: Single crystal growth and superconductivity. Physica C. Page 1.

- Fanlong Ning, Kanagasingham Ahilan, Takashi Imai, Athena S. Sefat, Ronying Jin, Michael A. McGuire, Brian C. Sales, and David Mandrus. Spin Susceptibility, Phase Diagram, and Quantum Criticality in the Eelctron-Doped High Tc Superconductor Ba(Fe1-xCox)2As2. Journal of the Physical Society of Japan. Page 1.

- S. Kasahara, K. Hashimoto, R. Okazaki, H. Shishido, M.Yamashita, K. Ikada, S. Tonegawa, N. Nakata, Y. Sensyu, H. Takeya, K. Hirata, T. Shibauchi, T. Terashima, Y. Matsuda. Superconductivity induced by isovalent doping in single crystals of BaFe2(As1-xPx)2.  Physica C. Page 2.