Нитрозокомплексы рутения как многофункциональные молекулярные переключатели

Михайлов А.А.1,2

Студент

1 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, Россия.

2 ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия.

E-mail: leo397@mail.ru

В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к соединениям, обладающим переключаемыми оптическими свойствами, что связано с приложениями по обработке информации, хранению данных и т.д. Подобными свойствами обладают  нитрозокомплексы рутения, которые при обратимой изомеризации Ru-NO → Ru-ON демонстрируют фотохромизм и переключаемые NLO свойства [1]. Нитрозокомплексы рутения под воздействием лазерного излучения способны переходить из основного состояния (GS) в метастабильные (MS1 и MS2). Этот переход обусловлен изомеризацией Ru-NO→Ru-η2-NO→RuON, который может быть идентифицирован с помощью различных физических методов [2]. Данные комплексы должны удовлетворять ряду критериев, необходимых для работы реального операционного устройства, а именно: конверсия изомеризации должна быть максимальной, а также метастабильные состояния должны иметь температуры распада близкие к комнатным.

Работа посвящена синтезу нитрозокомплексов рутения с N-донорными лигандами пиридинового ряда, а также исследованию фотоизомеризации этих комплексов. В ходе работы были синтезированы комплексы вида цис - [RuNO(NO2)2L2OH], L=Py, γ-Pic, β-Pic, Pz [3]. Все комплексы способны переходить в метастабильное состояние под воздействием лазерного облучения с длиной волны 443 нм. С помощью методов ИК – спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и рентгеноструктурного анализа были оценены кинетические параметры превращения MS1→GS и заселённости Ru-ON (MS1), которые представлены в работе.

Литература

1. J. Akl, C. Billot, P. G. Lacroix et al., New J. Chem. 2013, 37, 3518-3527.

2. P. Coppens, I. Novozhilova, A. Kovalevsky, Chem. Rev. 2002, 102, 861-883.

3. G. A. Kostin et al., Eur. J. Inorg. Chem. 2015, DOI:10.1002/ejic.201500702.