Синтез, структура, люминесцентные свойства 2-бензоил-1,1,3,3-тетрацианопропенидов аммония и катионов металлов IА подгруппы

Савельева Анастасия Владиславовна

студент

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, химико-фармацевтический факультет, Чебоксары, Россия

E-mail: olia.olyu@yandex.ru

2-Ароилтетрацианопропениды 3 могут быть использованы в синтезе различных гетероциклических соединений. Кроме того, соли на основе полицианозамещенных анионов обладают различными потенциально полезными свойствами, магнитными, оптическими и т.п.. Было обнаружено, что 2-бензоилтетрацианопропенид аммония 3 (Ar=Ph, Kat+=NH4+) в кристаллическом состоянии флуоресцирует в УФ свете. В связи с этим были проведены исследования направленные на синтез 2-ароилтетрацианопропенидов щелочных металлов и изучение их люминесцентных свойств в твердом виде. Синтез пропенидов 3 проводили действием ацетатов на тетрацианоциклопропаны 2, которые в свою очередь получали из арилметилкетонов 1, малононитрила и брома без выделения промежуточных арилглиоксалей и броммалононитрила в соответствии со схемой:

.

Было установлено, что люминесцентные свойства проявляют не все соли 3 и люминесценция не связана напрямую с природой катиона. Так, например, пропенид рубидия 3 (Ar=Ph, Kat+=Rb+) не обладает люминесценцией, а его гомолог (Ar=4-СН3С6Н5), Kat+=Rb+) флуоресцирует под УФ светом. С другой стороны в случае солей калия и натрия было установлено что, кристаллы, выращенные в разных условиях, обладают различной флуоресценцией. Эти данные свидетельствуют в пользу того, что наличие люминесцентных свойств, вероятней всего, обусловлено архитектурой кристалла. В связи с этим методом РСА была изучена кристаллическая упаковка полиморфных форм 2-бензоилтетрацианопропенидов натрия 3 (Ar=Ph, Kat+=Na+) и калия 3 (Ar=Ph, Kat+=К+). Найдено, что во всех случаях архитектура кристалла представляет собой стопку, построенных посредством ковалентных и ионных связей, 2D структур. Кристаллы солей натрия и калия не обладающие люминесцентными свойствами изоструктурные. В основе их 2D структур лежат объединенные аквамостиками пары катионов (расстояния Na-Na 3.672Å и K-K 3.984Å), вокруг которых координируются анионы. В кристаллах солей обладающих люминесцентными свойствами анионы координируемые катионами формируют каналы, внутри которых располагаются бесконечные цепи из катионов калия или натрия (расстояния Na-Na 3.779Å и K-K 3.618Å) объединенных мостиковыми атомами азота и кислорода из состава анионов, а случае соли натрия и молекулами воды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-33-60135 "мол_a_дк")