Электрохромные свойства композитных пленок берлинская лазурь-полипиррол

Талагаева Н.В.1,2, Писарева П.А.1,3

Аспирант1,2, студент1,3

1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва

3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва

e-mail: grauerwind@mail.ru

Методами одностадийных редокс-синтеза и двойных катодно-анодных импульсов потенциала впервые получены композитные пленки берлинская лазурь-полипиррол на оптически прозрачных электродах [1,2], обладающие высокой контрастностью цветоперехода (ССС) и стабильностью электрохромного перехода (см. табл.), на порядок превышающей известные аналоги, что делает их перспективными материалами для электрохромных устройств. Степень деградации пленок, полученных разными методами и в разных условиях синтеза, даже после нескольких тысяч циклов потенциодинамической поляризации (ЦВА) не превышает 30 %, тогда как для чистой берлинской лазури, полученной для сравнения по аналогичной процедуре синтеза, но без добавления пиррола, уже за 100 циклов деградация составляет 50 %.

| Концентрация компонентов в растворе синтеза | Внешний вид образца | ССС | Число циклов ЦВА | Степень деградации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрохимический синтез* |
| 0.5мМ [Fe3+ + Fe(CN)63-]+1.0мМ Ру |  | 3.9 | 1000 | 30 |
| Редокс-синтез |
| 0.1мМ [Fe3+ + Fe(CN)63-]+0.5мМ Ру |  | 8.94 | 3000 | 25 |
| 0.1мМ [Fe3+ + Fe(CN)63-]+1.0мМ Ру |  | 9.24 | 1600 | 9,5 |
| 0.5мМ [Fe3+ + Fe(CN)63-]+0.5мМ Ру |  | 5.26 | 1700 | 30 |
| 0.5мМ [Fe3+ + Fe(CN)63-]+1.0мМ Ру |  | 6 | 2000 | 30 |

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (проект 2014-14-576-0056-058, соглашение 14.574.21.0004). Авторы выражают благодарность своим научным руководителям Золотухиной Е.В. и Воротынцеву М.А. за помощь в работе.

Список цитируемой литературы

1. Talagaeva N.V., Zolotukhina E.V., Bezverkhyy I. et al. // J. Solid State Electrochem., 2015, 19 (9), 2701-2709.

2. Talagaeva N.V., Zolotukhina E.V., Pisareva P.A., Vorotyntsev M.A. // J. Solid State Electrochem., 2016. DOI: 10.1007/s10008-015-3116-0.