Синтез гидрофобных нефтесорбентов с магнитными свойствами

Драньков А.Н.,а,б Папынов Е.К.,а,б Авраменко В.А.а,б

аДальневосточный федеральный университет, 690000,  Россия, Владивосток,

ул. Суханова 8,

бИнститут химии Дальневосточного отделения Российской академии наук,  690022, Россия, Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159

E-mail: Artur.drankov@gmail.com

В настоящей работе представлен комплексный подход для синтеза магнитного композита, с импрегнированной добавкой ферромагнитных наночастиц оксида железа (магнетита) на основе высокогидрофобного темплата (силан-силоксановой микроэмульсии), который заключается в комбинировании двух способов «мокрого» синтеза неорганических материалов. В этом случае золь-гель технология обеспечивает формирование неорганической основы материала, каркаса в виде аморфного силиката кальция (ксонотлит), а темплатный синтез позволяет ввести в его объем гидрофобизирующую добавку в виде микроэмульсии (темплат) представляющую собой коллоидный раствор - дисперсия из мицелл типа «ядро-оболочка» четкого размера и сферической формы (рис. 1).

Рисунок 1. Общая схема синтеза гидрофобного сорбента на основе моносиликата кальция содержащий силан-силоксановую микроэмульсию.

В работе проведена оценка физико-химических свойств полученного магнитного композита, в том числе определение величины его намагниченности в условиях воздействия магнитного поля. Данный материал относится к магнитомягким материалам с маленькой остаточной намагниченностью и имеет намагниченность насыщения около 4 э.м.е./г.

Работа выполнена при финансовой поддержке компании British Petroleum.