Углеродные нанотрубки в растворах растительных полисахаридов

Макарова Анастасия Олеговна

Студентка (магистрантка)

Казанский государственный энергетический университет

Институт электроэнергетики и электроники, Казань, Россия

Е-mail: tat355@mail.ru

Углеродные нанотрубки рассматриваются как перспективный материал для создания биополимерных нанокомпозитов для биосенсоров и других медицинских наноматериалов. В наших предыдущих работах [1,2] было показано, что за счет разных видов самоорганизации молекул поверхностно-активных веществ [3,4], используемых для диспергирования углеродных нанотрубок, их локальное окружение изменяется, приводя к изменениям электрофизических свойств. Поскольку углеродные нанотрубки являются не характерными для живой природы и биологически неразлагаемыми образованиями, они могут представлять угрозу для живых организмов. Чтобы сделать этот материал биологически совместимым, разрабатываются различные подходы, связанные с функционализацией их поверхностей с помощью веществ природного происхождения. Целью данной работы явилось изучение изменений структурной организации растворов полисахаридов при наличии углеродных нанотрубок.

Исследования структур, имеющихся в водных растворах альгината натрия и к-каррагинана в присутствии углеродных нанотрубок (углеродного наноматериала Таунит) проводилось на автоэмиссионном сканирующем электронном микроскопе CARL ZEISS. ИК-спектры водных дисперсий регистрировали на спектрометре IRAffinity1 (Shimadzu). Значения кинематической вязкости 1 % водных растворов альгината натрия и (-каррагинана в присутствии углеродных нанотрубок и без них в диапазоне температур от 20 °С до 50 °С получены с помощью вискозиметра Энглера ВУ-М-ПХП. Повторные измерения вязкости тех же образцов были выполнены через полгода. Для гелей (-каррагинана было установлено изменение структуры ассоциатов макромолекул, которые в присутствии углеродных нанотрубок превратились в скрученные линейные жгуты. При этом оптические свойства рассматриваемых систем в инфракрасном диапазоне практически не изменялись. Исследование температурной зависимости вязкости образцов водных растворов альгината натрия и (-каррагинана и тех же образцов через полгода показало наличие у (-каррагинана надмолекулярных структурных образований, связанных с углеродными нанотрубками.

Природные полисахариды интересны еще и тем, что они являются прекурсорами биотоплива, а в последнее время наночастицы, в том числе углеродные нанотрубки активно используются для оптимизации свойств углеводородного топлива.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 16-08-00731-а.

Литература

- A.O. Borovskaya, B.Z. Idiatullin, O.S. Zueva. Carbon nanotubes in the surfactants dispersion: formation of the microenvironment // Journal of Physics: Conference Series. 2016. Vol. 690. № 012030.

- О.С. Зуева и др. Структура и свойства водных дисперсий додецилсульфата натрия с углеродными нанотрубками // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2016. – № 5. С. 1208-1215.

- О.С. Зуева и др. Эффекты переноса вещества в мицеллярных растворах алкилсульфатов // Известия Уфимского НЦ РАН. 2014. № 3. С. 37-39.

- Л.Р. Богданова и др. Структура и солюбилизационные свойства водных растворов додецилсульфатов лития и натрия // Бутлеровские сообщения. 2013. Т. 35(8). С. 74-80.