Кластеры из наночастиц магнетита для биомедицинского применения

Никитин А.А.,1,2 Федорова Н.Д.,2 Щетинин И.В.,3 Абакумов М. А.,3 Савченко А.Г.,2 Мажуга А.Г.1,2

Аспирант
1.Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

2. Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”, Москва, Россия

3. Российский национальный исследовательский медицинский университет им.Н.И. Пирогова, Москва, Россия 
E–mail: nikitin.aa93@mail.ru

Наночастицы магнетита (НЧМ) являются перспективным материалом для применения в биомедицинских целях. Они могут быть использованы в МРТ диагностике, выступая в качестве контрастных агентов, для лечения и диагностики онкологических заболеваний, для адресной доставки терапевтических агентов, а также для гипертермии. Размер и форма НЧМ являются ключевыми параметрами, определяющими в значительной мере их физические и биологические свойства.  Наночастицы магнетита кубической и сферической формы достаточно хорошо изучены, и для них выявлены зависимости «морфология – магнитные свойства – биологические свойства». Однако особый интерес для исследователей представляют наночастицы с ярко выраженной анизотропией формы в связи с тем, что они способны проявлять уникальные физические и химические свойства. Одним из таких примеров являются кластеры, которые имеют двойственную природу: с одной стороны их свойства обусловлены общим вкладом каждой наночастицы, образующей этот кластер, с другой - их можно рассматривать как отдельные индивидуальные нанообъекты. На данный момент нанокластеры магнетита (НКМ) являются малоизученными объектами, и существует лишь небольшое количество работ, посвященных изучению их физико-химических свойств. Более того, необходимо отметить отсутствие к настоящему моменту работ, посвященных изучению их биологических свойств. Одним из главных параметров наноразмерных объектов является их развитая поверхность. В связи с этим кластеры из НЧМ представляют из себя уникальные объекты, которые могут быть модифицированы различными биосовместимыми органическими лигандами и молекулами терапевтических веществ для МРТ-диагностики и адресной доставки в опухоль.

Таким образом, цель данной работы заключалась в получение НКМ различной формы и размеров, установлении влияния исходных реагентов на конечную форму и размер НКМ, а также изучении их физико-химических и биологических свойств. Синтез НКМ осуществляли методом термического разложения соли ацетилацетоната железа (III) в высококипящем растворителе – дибензиловом эфире в присутствии различных органических кислот. Полученные образцы были охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа, таких как рентгеновская спектроскопия, термогравиметрический анализ, мёссбауэровская спектроскопия, ИК-спектроскопия. Кроме того, полученные нанокластеры были покрыты биосовместимым сополимером на основе сополимера полиэтиленгликоля с полипропиленгликолем (Pluronic F-127), после чего было проведено измерение параметров Т2-релаксации.

Данные физико-химических методов анализа свидетельствуют о высоких контрастных свойствах полученных НКМ, а также высокой намагниченности насыщения, в связи с чем они являются перспективным материалом для применения в МРТ-диагностике и адресной доставке лекарств.

Работа выполнена при поддержке министерства образования Российской Федерации (14.607.21.0132, RFMEFI60715X0132).