Создание композиционных материалов путем иммобилизации наночастиц биогенного происхождения в полимерные микросферы

Журавлева О.А.1,2, Застрожная И.Ю.3, Бахтина А.В.4, Исмагулова Т.Т.5

Аспирант, студент, аспирант, аспирант

1Государственный научный центр Российской Федерации ФГБУ Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов, Москва, Россия

2Аграрно-технологический институт РУДН, агроинженерный факультет, Москва, Россия

3Московский технологический университет, ИТХТ, факультет химической технологии, Москва, Россия

4ФГБУ "Федеральный Научно-Клинический Центр Физико-химической Медицины Федерального Медико-биологического Агентства", Москва, Россия

5Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, Россия

E–mail: ira.zastrozhnaya@mail.ru

В настоящее время композиционные материалы, состоящие из наночастиц сульфидов металлов и полимерных микросфер, находят широкое применение в различных областях. В данной работе рассмотрено получение нанокомпозитов, состоящих из биосинтезированных наночастиц сульфида серебра, иммобилизованных в полистирольные хлорметилированные аминированные микросферы с узким распределением по размерам (5±2 мкм). Отличительной особенностью данного исследования является биотехнологический метод синтеза наночастиц - это альтернативный метод получения наночастиц с использованием микроорганизмов. В отличие от химических методов синтеза, он исключает ряд нежелательных факторов, таких как: присутствие токсичных и горючих прекурсоров, жесткие условия проведения эксперимента, а также нестабильность суспензий наночастиц в растворах. Биогенные наночастицы сульфида серебра получали в растворе солей азотнокислого серебра и тиосульфата натрия в присутствии клеток штамма Shewanella oneidensis MR-1. Было установлено, что такие частицы имеют форму близкую к сферической и узкое распределение по размерам (6-14 нм). Благодаря присутствию бактерии S. oneidensis MR-1 во время синтеза, на поверхности наночастиц формируется слой, состоящий из белковых молекул, который выполняет роль стабилизатора биогенных наночастиц сульфида серебра, обеспечивая их устойчивость в водных суспензиях и отсутствие агломерации. Иммобилизацию наночастиц в полимерные микросферы проводили путем смешивания эквимолярных объемов реакционных суспензий с последующей инкубацией при комнатной температуре. Успешность дальнейшей иммобилизации полученных наночастиц сульфида серебра в полимерные микросферы была подтверждена данными визуального изменения окраски суспензии полимерных микросфер, содержащих наночастицы сульфида серебра, а также данными рентгеновской диагностики. Показано, что около 60% наночастиц, находящихся в реакционном объеме, иммобилизуются в полимерные микросферы. Такие новые нанокомпозиционные материалы предполагается использовать в медицине, фармацевтике, биотехнологии.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-04-00471).