Анализ физико-химических характеристик аэрогелей SiO2, получаемых в до- и сверхкритических условиях

Ёров Х.Э.1, Баранчиков А.Е.2, Лермонтов С.А.3, Копица Г.П.4, Иванов В.К.2

Аспирант 2 г/о

1Факультет наук о материалах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,

e-mail khursandy@gmail.com

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва, Россия

3Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка, Россия

4Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова

Аэрогели (АГ) представляют собой класс уникальных материалов, характеризующихся низкой плотностью, а также высокой удельной поверхностью и пористостью, что обеспечивает широкие возможности их практического применения в качестве сорбентов, носителей катализаторов, фотокатализаторов, сенсоров, компонентов электрохимических систем, тепло- и звукоизоляторов и т.п. Традиционно для получения АГ используют сверхкритическую сушку, что позволяет практически полностью избежать появления границ раздела «жидкость–твердое тело» и значительных механических напряжений в геле. В литературе имеются некоторые данные о влиянии условий сверхкритического удаления различных растворителей на физико-химические свойства получаемых АГ, однако анализ влияния температуры сушки гелей при температурах вблизи критической до настоящего времени не проводили.

Целью настоящей работы явилось выявление особенностей физико-химических характеристик аэрогелей SiO2, получаемых в ходе сушки при температурах как выше, так и ниже критических значений для различных растворителей (этанола, tкр = 243ºС и гексафторизопропанола, tкр = 182ºС).

Синтез лиогелей SiO2 проводили золь-гель методом путем гидролиза ТЭОС в этаноле. В качестве катализатора гидролиза и конденсации использовали HF. После формирования гели выдерживали в течение 24 ч при комнатной температуре, и промывали этанолом (или гексафторизопропанолом) 1 раз в сутки на протяжении 5 сут. Удаление растворителя проводили при температурах 210, 240 или 260ºС в случае использования этанола, либо 160, 190 или 220ºС в случае использования гексафторизопропанола. Полученные материалы были проанализированы методами низкотемпературной адсорбции азота, рентгенофазового и термического анализа, растровой электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа, малоуглового и ультрамалоуглового рассеяния нейтронов.

Установлено, что изменение температуры удаления растворителя при получении АГ на основе SiO2 на 20‒30°С относительно критической температуры растворителя (этанола и гексафторизопропанола) не оказывает существенного влияния на величину их удельной площади поверхности. Удаление этанола из гелей SiO2 при температуре на 30ºС меньше критической приводит к получению АГ, характеризующихся удельной площадью поверхности, на ~20% большей, чем при сверхкритической сушке. Тип используемого растворителя, а также температура его удаления оказывает заметное влияние на размер и тип агрегации первичных кластеров SiO2 и размер их агрегатов. Параметры структуры АГ SiO2, по-видимому, определяются характером зависимостей растворимости диоксида кремния в спиртах, а также поверхностного натяжения спиртов от температуры в околокритической области.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда (грант 14-13-01150).