Мембранная экстракция лития и натрия О-2-этилгексил(ди-2-этилгексил)аминометиленфосфоновой кислотой.

Уразгалиева А.А.

Химический институт им. А.М. Бутлерова, КФУ, Казань, Россия

E-mail: alsushka.urazgalieva-2011@mail.ru

Содержание лития в земной коре составляет 2-10%. Как известно, в различных гидротермальных водах и других естественных рассолах  литий в основном находится совместно с натрием, калием, кальцием, магнием. Поиск новых методов извлечения лития связан с необходимостью отделения его от этих металлов и, прежде всего, от натрия.

Мембранная экстракция является одной из современных разновидностей мембранной технологии и привлекает в настоящее время пристальное внимание исследователей и инженеров. Весьма перспективным представляется возможность использования мембранной экстракции для извлечения лития из гидротермальных источников.

Целью настоящей работы является изучение мембранно-транспортных свойств потенциально бидентантного лиганда О-2-этилгексил(ди-2-этилгексил)аминометилен-фосфоновой кислоты по отношению к катионам щелочных металлов.

Было изучено влияние кислотности отдающей фазы и концентрация переносчика в мембране. Из представленного графика  1 можно увидеть, что при увеличении значения рН отдающего раствора от 6 до 8 происходит увеличение потока иона лития, что объясняется протеканием процесса мембранного транспорта по механизму антипорта. При дальнейшем увеличении рН происходит насыщение мембраны, и потоки переноса ионов металлов не превышают определенных значений.

Рисунок 1. Зависимость потоков ионов Li+, Na+ от pHотд.р-ра= 6-11 для переносчика в керосине.

Рисунок 2. Зависимость потоков ионов Li+, Na+ от концентрации переносчика С=0.025-0.3моль/л в керосине.

С увеличением концентрации переносчика потоки металлов монотонно возрастают (график 2), при этом селективность убывает.

Соответственно полученным данным можно предположить, что мембранная экстракция осуществляется по следующему механизму:

[ Li+ + 2HL = LiL*HL+H+ ]

Таким образом, О-2-этилгексил(ди-2-этилгексил)аминометиленфосфоновая кислота способна переносить ионы лития через жидкую импрегнированную мембрану с более высокой скоростью, чем катионы натрия.