Определение никеля с α-фурилдиоксимом с использование тест-средств на основе нановолокон, полученных методом электроформования

Асауляк А.В, Еремина Л.С.

Саратовский национальный исследовательский государственный университет

имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

asaulyak96@bk.ru, ludmilalm1996@gmail.com

Немаловажную роль в загрязнении окружающей среды играют тяжелые металлы. Одним из таких металлов является никель. Для контроля содержания ионов никеля в водах удобно использовать тест-средства, которые позволяют быстро и на месте сделать вывод о соответствии воды необходимым требованиям. Перспективной матрицей для тест-систем могут стать волокна, получаемые методом электроформования, что обусловлено их высокой удельной поверхностью и возможностью включения разнообразных реагентов [1]. Преимуществом процесса электроформования является аппаратурная простота и возможность переработки в волокна практически любого растворимого полимера. Целью данной работы явилась разработка тест-средств на основе волокон, получаемых методом электроформования, для определения ионов Ni2+.

Для получения волокон нами использовался такой полимер как полиакрилонитрил (ПАН). В качестве реагентов на никель выбран органический реагент α-фурилдиоксим [2]. Его иммобилизацию осуществляли путем добавления реагента к раствору полимера до начала процесса вытягивания волокна. Для полученных волокон с иммобилизованным реагентом оптимизированы условия определения Ni(II), такие как рН, концентрация реагента, время отклика. Регистрацию аналитического сигнала при образовании комплекса реагента с Ni(II) осуществляли как визуально, так и цветометрически. Наиболее чувствительным каналом цветности явился параметр G. Показана, что иммобилизация реагента в волокна позволяет снизить предел обнаружения Ni(II) более, чем на порядок, по сравнению с фильтровальной бумагой, и составляет порядка 5(10-6 моль/л.

Проведенное исследование показало, что использование тест-средств на основе нановолокон, полученных методом электроформования, позволяет улучшить метрологические характеристики определения.

Литература

- Sahay R., Suresh Kumar P., Sridhar R., Sundaramurthy J., Venugopal J., Mhaisalkar S.G., Ramakrishna S. Electrospun composite nanofibers and their multifaceted applications // J. Mater. Chem., 2012, 22, p. 12953-12971.

- Пешкова В.М., Савостина В.М. Аналитическая химия никеля. М: Наука, 1956. 205 с.