Изучение механизма усиления сигнала в лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии при размещении на поверхности мишени наночастиц благородных металлов

Рылов А.В.

студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

aleksandron1997@mail.ru

Метод лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии (ЛИЭС) обладает рядом замечательных преимуществ: высокая скорость измерений, возможность бесконтактного определения как лёгких, так и тяжёлых элементов (в основном металлов), и минимальная пробоподготовка – всё это позволяет применять данный метод в самых разнообразных сферах анализа, начиная от on-line контроля качества сталей в промышленности и заканчивая изучением химического состава внеземной поверхности. Вместе с тем именно недостаточная чувствительность часто ограничивает сферы применения ЛИЭС, в частности, при определении мешающих примесей в сплавах или токсичных элементов в природных объектах. Поэтому изучение способов её увеличения является важной задачей для дальнейшего развития метода. Помимо аппаратных вариантов, направленных на увеличение интенсивности аналитических линий, в последние 2-3 года активно разрабатываются подходы по предварительной модификации поверхности твердой пробы для снижения пределов обнаружения микрокомпонентов при ЛИЭС анализе. Для этого поверхность анализируемой мишени покрывают наночастицами благородных металлов (Ag, Au) [1]. Возможным механизмом усиления сигнала в этом случае указывается локальный рост напряженности электромагнитного поля лазерного излучения благодаря эффекту плазмонного резонанса, что не согласуется с ростом сигнала и при испарении диэлектриков [2]. Возможно нанесение наночастиц приводит к снижению порогов лазерной абляции, увеличивая массу выносимой пробы и/или параметры образующейся плазмы.

Для проверки этой гипотезы и оценки вклада различных процессов в формировании аналитического эмиссионного сигнала было проведено сопоставление порогов абляции и интенсивностей аналитических линий кадмия, бериллия и меди при испарении образца магниевого сплава с разной подготовкой поверхности. В первом случае использовали  мишень без какой-либо пробоподготовки, во втором – на неё перед воздействие лазерного излучения были нанесены наночастицы Au, а в третьем - органический краситель родамин 6G с максимумом поглощения (~530 нм) близком к излучению второй гармоники Nd:АИГ лазера (532 нм). Обнаруженное возрастание интенсивности лазерного факела при малых энергиях лазерного излучения как при обработке наночастицами, так и органическим красителем может свидетельствовать о существенном влиянии порогов абляции на аналитический сигнал.

Литература

1. Giacomo A. De и др. Nanoparticle Enhanced Laser Induced Breakdown Spectroscopy : Effect of nanoparticles deposited on sample surface on laser ablation and plasma emission // Spectrochim. Acta Part B At. Spectrosc. 2014. Т. 98. С. 19–27.

2. Giacomo A. De и др. Perspective on the use of nanoparticles to improve LIBS analytical performance: nanoparticle enhanced laser induced breakdown spectroscopy (NELIBS) // J. Anal. At. Spectrom. 2016.