Одновременное обнаружение нескольких антибиотиков с помощью смеси флуорофоров при использовании метода главных компонент

Дивянин Николай Николаевич, Рукосуева Елизавета Алексеевна

студент, аспирант 2 г/о

МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nicknick25@mail.ru

Большой интерес вызывают методы анализа, позволяющие экспрессно изучать природу многокомпонентных смесей. Один из быстро развивающихся методов классификации смесей основан на использовании массива электрохимических сенсоров с невысокой селективностью, чувствительных к нескольким компонентам смеси (раствора или газа) с дальнейшим применением методов многомерной обработки данных. Такие системы называют “электронный нос” и “электронный язык”. Их применяют при идентификации продуктов питания, лекарств и др. [1]. Другая группа методов идентификации многокомпонентных смесей (метод “отпечатков пальцев”) основана на хемометрической обработке спектров (ИК, УФ) или хроматограмм анализируемых смесей.

В настоящей работе предложен метод качественного анализа, в котором вместо массива сенсоров используется смесь флуорофоров, а аналитическим сигналом является тушение или разгорание флуоресценции. Ближайший аналог в литературе – система с 4-мя флуорофорами [2], где в отличие от мультисенсорных систем сигнал каждого флуорофора получают отдельно. Для создания системы “флуоресцентных сенсоров” синтезированы водорастворимые квантовые точки по модифицированным (AgS, PbS) и известным методикам (CdSe, CuInS2, ZnS), разработана методика получения ковалентно иммобилизованных на нанокремнеземе флуоресцентных красителей (родамин B, флуоресцеин). Изучена стабильность полученных флуорофоров в растворах и эффекты их влияния на флуоресценцию друг друга в смеси. Исследовано влияние модельных аналитов (лекарственных веществ) на флуоресценцию как отдельных флуорофоров, так и их смесей (2-3-4-5 флуорофоров). Система из четырех флуорофоров и обработка их сигналов методом главных компонент позволяют одновременно обнаруживать 2–3 аналита в смеси. Модельные смеси аналитов составляли из антибиотиковов и сульфаниламидов, заметно влияющих на флуоресценцию выбранной системы флуорофоров. Определение проводили в водном растворе и в плазме крови. Одновременное обнаружение 2–3 модельных аналитов в плазме крови менее эффективно по сравнению с чистым водным раствором, эффективность распознавания выше в случае отделения большей части белка сульфатом аммония.

- Власов Ю.Г., Легин А.В., Рудницкая А.М. Рос.хим. ж., 2008, т. LII, 101-112.

- Liu J., Li G., Yang X., Wang K., Li L., Liu W., Guo Y.,. Anal. Chem., 2015, 87, 876–883.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-23-00012).