Сферические микрочастицы на основе сополимеров хитозана с олиголактидами: влияние стереохимического состава

Порицкая Александра Юрьевна

студентка

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Российская Федерация

E-mail: AlexandraPoritskaya@yandex.ru

Одним из наиболее перспективных видов матриксов для тканевой инженерии являются биодеградируемые сферические клеточные микроносители. Благодаря большой площади поверхности для роста клеток, возможности наполнять микрочастицы биоактивными веществами и вводить их в поврежденные участки ткани без хирургических вмешательств, применение микрочастиц может быть более рациональным для регенеративной медицины, чем объемных 3D-матриксов. Основным материалом для получения таких микрочастиц является полилактид – биодеградируемый и биосовместимый алифатический сложный полиэфир. Однако поверхности микрочастиц из немодифицированного полилактида гидрофобная и не обладает специфическими функциональными группами для обеспечения адгезии клеток и их роста. Для решений этой проблемы ранее были предложены сферические микрочастицы на основе сополимеров хитозана с олиго/полилактидами с короткими (степень полимеризации (СП) <10) [1] и длинными привитыми цепями (СП от 2000) [2].

В работе исследована возможность получения сферических микрочастиц на основе сополимеров хитозана со средней длиной цепи (СП<70) олиголактидов, а также влияние на выход, размер и морфологию микрочастиц длины основной цепи и стереохимического состава привитых фрагментов олиго(L,L-/L,D-лактидов). Привитые сополимеры были получены методом твердофазного синтеза и охарактеризованы фракционным анализом в различных средах и ИК-спектроскопией[3]. Микрочастицы получали методом испарения растворителя из эмульсий типа «масло в воде», где в качестве масляной фазы использовали раствор сополимеров или композиций, состоящих из 30 мас.% сополимера и 70 мас.% олиго/поли(L,L-/L,D-лактидов), в CH2Cl2/ацетон (9/1).

Использование ополимеров в дисперсной фазе позволило получать микрочастицы без применения эмульгаторов в дисперсионной среде. С точки зрения выхода микрочастиц, прививка на хитозан олиго(L,D-лактида) более эффективна, чем олиго(L,L-лактида). При частичном замещении сополимеров в масляной фазе аморфным поли(L,D-лактидом) также возможно получение микрочастиц без дополнительных стабилизаторов, в то время как замещение аморфно-кристаллическим поли(L,L-лактидом) существенно снижает способность сополимеров стабилизировать микрочастицы, что может быть связано с замедленной миграцией амфифильного сополимера на границу раздела фаз.

Автор выражает благодарность РФФИ (№ 15-02-06233-а) за частичную финансовую поддержку и Университету Льежа (Бельгия) за помощь в проведении исследований.

Литература

1. Demina T.S., Akopova T.A., Vladimirov L.V., Zelenetskii A.N., Markvicheva E.A., Grandfils Ch. Polylactide-based microspheres prepared using solid-state copolymerized chitosan and D,L-lactide // Materials Science & Engineering C. 2016, p. 333-338.

2. Akopova T.A., Demina T.S., Shchegolikhin A.N., Kurkin T.S., Grandfils Ch., Perov N.S., Kechekyan A.S., Zelenetskii A.N. A novel approach to design chitosan-polyester materials for biomedical applications // Int J of Polym Sci. 2012. doi:10.1155/2012/827967.

3. Демина Т.С., Порицкая А.Ю., Истомин А.В., Гончарук Г.П., Акопова Т.А.,  Зеленецкий А.Н.. Привитые сополимеры хитозана с олиго(L/L,D-лактидом): синтез и применение // Изв. УНЦ РАН. – 2016. – №3(1). – С. 20-22.