Синтез полиимидов, содержащих привитые цепи

Солдатова А. Е., Цегельская А. Ю., Кузнецов А. А.

Младший научный сотрудник

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН

E-mail: Alexandrova_na92@mail.ru

Полиимиды, содержащие привитые цепи алифатических, кремнийорганических и других полимеров представляются интересными объектами в коллоидно-химическом аспекте. Эти компоненты существенно различаются по своим физико-химическим свойствам. Это предполагает возможность их морфологической самоорганизации в растворе и твердой фазе.

На данном этапе решается методологическая проблема получения привитых полиимидов. На первом этапе были синтезированы функциональные (со)полиимиды, содержащие карбоксильную группу в основной цепи методом высокотемпературной каталитической поликонденсации в расплаве бензойной кислоты. Второй этап работы включает в себя прививку алифатического амина. Данная прививка была осуществлена двухстадийным способом: на первой стадии проводили обработку полиимида, содержащего карбоксильную группу в основной цепи тионилхлоридом, вторая стадия образование амидной связи между привитым фрагментом и основной цепью.

Синтезированные (со)полимеры были охарактеризованы методами 1Н ЯМР-спектроскопии, ИК-спектроскопии, ГПХ и ДСК. Методом 1Н ЯМР-спектроскопии было показано, что в случае гомополимера прививка прошла на 80%, в случае сополимеров- 60-67%.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-03-01119.

# Endnotes

A. A Kuznetsov// High Performаnce Polymers. 2000. V. 12. p. 445-460