Полимеризация виниловых мономеров в присутствии нерастворимых в воде ПАВ

Боровкова А.В, Яковлева О.Р

Студентки 2 курса магистратуры

Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева, Москва, Россия

E–mail: sasha.borovkova.93@mail.ru, lissa.yakovleva@yandex.ru,

Целью данной работы было исследование кинетических закономерностей гетерофазной полимеризации стирола и метилметакрилата в присутствии растворимых и нерастворимых в воде ПАВ.[1]  В качестве нерастворимых в воде ПАВ были использованы оксиэтилированные полипропиленгликоли – Pluronic RPE 3110, Pluronic Р123. В качестве растворимых в воде ПАВ был использован Pluronic F127. В присутствии ПАВ, нерастворимых в воде,  концентрации которых составили   1%масс. и 2%масс. в расчете на мономер были получены агрегативно устойчивые полистирольные и полиметилметакрилатные микросферы с узким распределением по размерам (Dw/Dn=1,0÷1,1) и с диаметрами в интервале от 0,8 до 1,4 мкм для полистирольных суспензий и от 0,5 до 0,7 мкм для суспензий метилметакрилата, с содержанием сухого полимера в суспензии 25%. Концентрация персульфата калия (K2S2O8), который использовался в качестве инициатора, была равна 1% в расчете на мономер. В присутствии ПАВ, растворимых в воде, с концентрациями  ПАВ 4%масс. в расчете на мономер, были получены агрегативно устойчивые полистирольные и полиметилметакрилатные микросферы с диаметрами в интервале от 0,1 до 0,2 мкм, с относительно широким распределением по размерам (Dw/Dn=1,2÷1,6) и с содержанием сухого полимера в суспензии 33%.  Приведены значения ζ-потенциала, а так же фотографии микросфер (SEM).

Литература

1. И.А. Грицкова, Н.И. Прокопов, В.А. Быков / Полимерные микросферы в диагностике // М. – 2004 г. 2. Л.А.