Структурообразование тройных блок-сополимеров капролактона и этиленоксида на границе раздела вода-воздух, а также в тонких пленках на твердых подложках

Кадина Ю.А.

Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий, Москва, Россия

E-mail: yellow_jk@mail.ru

Амфифильные блок-сополимеры способны к самоорганизации в растворах и на границе раздела фаз. Благодаря этому получают различные типы их организации, которые в дальнейшем можно использовать для применений в нанотехнологии, электронике и биомедицине [1]. Целью данной работы было изучение процесса структурообразования тройных блок-сополимеров капролактона и этиленоксида (PCL-PEO-PCL) на границе раздела вода-воздух, а также в тонких пленках на твердых подложках.

Методом полимеризации ε-капролактона с раскрытием цикла были получены гомологи PCL-PEO-PCL, с молекулярными массами: 11000, 15000, 27000, 32000 Да, где центральным блоком был гидрофильный полиэтиленгликоль с Mn=4000 Да. Амфифильное строение образцов позволяет получить ленгмюровские пленки и исследовать их поведение на границе раздела вода-воздух. Поэтому были получены монослои PCL-PEO-PCL, поверхностное давление (π) измеряли методом Вильгельми при помощи платиновой пластинки, поверхностный потенциал (ΔU) – методом вибрирующего электрода, реологические характеристики – методом осцилляции барьеров, а изменение морфологии наблюдали при помощи брюстеровской микроскопии. Перенос монослоя на твердую подложку проводили методом Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) и Ленгмюра-Шефера (ЛШ).

В результате работы были получены π-A и ΔU-A изотермы (где A – площадь, приходящаяся на одну молекулу) при разной температуре субфазы (10, 20, 30, 40 °С) в циклах сжатие-расширение, которые коррелируют с литературными данными [2]. Топография поверхности пленок ЛБ и ЛШ была изучена методом атомно-силовой микроскопии. Зависимость эластической и вязкостной составляющих динамического модуля упругости в точках гелеобразования аналогична по форме зависимости статического модуля.

Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 16-33-00955.

# Список литературы

1. Kita-Tokarczyk K., Junginger M., Belegrinou S. 2011 г., Adv. Polym. Sci., стр. 151-201.

2. Leiva A., Farias A., Gargallo L. 2008 г., European Polymer Journal, Т. 44, стр. 2589-2598.