Восприимчивость к pH гелей на основе катионного ПАВ и гидрофильного полимера

Алешина А.Л., Макаров А.В., Шибаев А.В.

Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ), Москва, Россия

aleshina@polly.phys.msu.ru

В последние годы к полимерным гелям приковано значительное внимание за счет их уникальных свойств. Большой интерес представляет восприимчивость гелей к различным внешним факторам: в частности, к изменению pH. pH-восприимчивые гели находят широкое применение в медицине, например, в качестве носителей для контролируемого выделения лекарства в организме.

Наиболее изучены гели, способные изменять свой объем при изменении pH: претерпевать коллапс или набухать. Гораздо менее изученными являются полимерные гели, механические свойства которых являются восприимчивыми к изменению pH без изменения объема. Такие гели могут быть довольно перспективными в качестве загустителей с контролируемыми механическими свойствами. Поэтому целью настоящей работы является изучение восприимчивости к варьированию pH механических свойств гелей на основе катионного поверхностно-активного вещества и гидрофильного полимера.

В ходе работы были получены гели, содержащие цилиндрические мицеллы ПАВ и полимер, обладающие выраженными вязкоупругими свойствами при высоком рН 8,5. Их вязкость достигает 100 Пас, модуль упругости достигает 1000 Па. Высокая вязкость и вязкоупругие свойства достигаются за счет образования сетки переплетенных мицеллярных и полимерных цепей. Нами было обнаружено, что при уменьшении  pH до 4,5 происходит переход из вязкоупругого состояния образца в жидкое, полная потеря упругих свойств  и уменьшение вязкости на 3 порядка без изменения объема геля. При постепенном уменьшении рН на частотных зависимостях G’() наблюдается постепенное исчезновение плато, соответствующего полимерной компоненте, а затем исчезновение плато, соответствующего мицеллярной сетке. Это свидетельствует о разрушении полимерно-мицеллярной сетки при понижении  pH.

Таким образом, в настоящей работе был получен новый тип pH – восприимчивых гелей с контролируемыми механическими свойствами, значительно уменьшающих свою вязкость и теряющих вязкоупругие свойства без изменения объема.

Благодарность. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (15-03-00114).