Особенности абсорбции термочувствительных полиэлектролитных гелей на основе ПНИПА

Богдашкина Дарья Викторовна

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

e-mail: dashabogd@gmail.com

В настоящее время большое внимание уделяется термочувствительным полиэлектролитным гидрогелям: они активно изучаются и широко используются в промышленности, медицине и науке. Показано, что для термочувствительных гидрогелей, содержащих звенья сильного электролита, наблюдается неполное восстановление массы после индуцированного температурой коллапса [1, 2] В качестве объяснения данного явления было выдвинуто предположение о формировании в сколлапсированном состоянии ионных пар и их мультиплетов, способных частично сохраняться при возвратном набухании геля. Таким образом, часть противоионов сетки геля оказывается связана, что уменьшает их общее осмотическое давление, а сами мультиплеты играют роль дополнительных сшивок. Формирование ионных пар может влиять на эффективность сорбции гелем ионогенных соединений.

Цель настоящей работы - изучить влияние коллапса на взаимодействие термочувствительных полиэлектролитных гидрогелей с низкомолекулярными красителями.

Были синтезированы гели сополимеров (N-изопропилакриламида) с диаллидиметиламмоний хлоридом (ПНИПА/ДАДМАХ), винилсульфонатом натрия (ПНИПА/ВСNa) и стиролсульфонатом натрия ( ПНИПА/ССNa) с содержанием ионогенных групп 3 и 10 мол.%. Показано, что после высушивания и последующего набухания гели восстанавливают ~90% исходной массы. Две серии образцов - претерпевшие высушивание и возвратное набухание и контрольная серия - были инкубированы в растворах красителей: ПНИПА/ДАДМАХ - метилоранжевого, ПНИПА/ВСNa - бриллиантового зелёного, ПНИПА/ССNa - родамина 6G в интервале концентраций от 0.05∙10-3 до 10-3 моль/л. Показано, что эффективность абсорбции, выраженная как мольное отношение абсорбированного красителя и электролитных звеньев сетки геля, уменьшается после высушивания и возвратного набухания. С ростом концентрации красителя возрастают и различия в эффективности сорбции гелями двух серий.

Абсорбция противоположно заряженного красителя способствует сжатию полиэлектролитного геля. Однако, несмотря на меньшую эффективность абсорбции, масса образцов, сорбировавших краситель после коллапса и возвратного набухания, на 10% меньше массы контрольной серии, инкубированных в растворах красителей аналогичной концентрации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-01144).

Литература

1. E. Yu. Kozhunova, E. E. Makhaeva, A. R. Khokhlov // Polymer 2012, 53(12), pp 2379-2384.

2. E.Yu. Kozhunova, E.E. Makhaeva, A.R. Khokhlov // Polymer science series A 2011, 53, p.1135