Наноразмерные катализаторы на основе мезопористых органических носителей для гидропроцессов

Винникова М.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mary.pk@mail.ru

Гидрооблагораживание различных нефтяных фракций играет важную роль в современной нефтеперерабатывающей промышленности. Типичными катализаторами гидрооблагораживания являются сульфиды металлов VI группы – вольфрам и молибден, а промотирование их никелем или кобальтом увеличивает активность данных катализаторов в реакциях гидрирования и гидроочистки [1]. Свойства катализаторов сильно зависят от природы носителя. Относительно новым классом углеродных носителей являются пористые ароматические каркасы (PAF). Они обладают регулярной системой пор, размер которых можно регулировать в процессе синтеза, высокими значениями удельной площади поверхности, химической устойчивостью и термической стабильностью вплоть до 420 °C.

В настоящей работе были изучены процессы гидрооблагораживания углеводородов легкого газойля каталитического крекинга (ЛГКК) в присутствии биметаллических
Ni-W-S, Ni-Mo-S катализаторов, а также AlCl3 с применением мезопористых ароматических каркасов в качестве материала носителя. На рис. 1 представлено распределение ароматических углеводородов в ЛГКК, а также в образцах после гидрирования (T = 380 °C, p(H2) = 50 атм, t = 8 часов). Можно отметить, что в результате гидрирования в образцах снижалась доля ди- и полиароматических соединений, и увеличивалось содержание моноароматических. Также при введении элементной серы в реакционную смесь гидрирование проходило лучше. Это можно объяснить тем, что в данном случае больший процент биметаллического катализатора находился в активной сульфидной форме.

Рис.1. Распределение ароматических углеводородов в образцах по данным ВЭЖХ
(МАУ – моноароматические углеводороды, ДАУ – диароматические углеводороды,
ПАУ - полиароматические углеводороды)

Литература:
[1] Karakhanov E., Kardasheva Yu., Kulikov L., Maximov A., Zolotukhina A., Vinnikova M., Ivanov A. Sulfide catalysts supported on porous aromatic frameworks for naphthalene hydroprocessing // Catalysts. 2016. V.6. I.8. P.122.