Синтез и исследование катодных материалов состава LiFe1-x-yMnxCoyPO4 для
литий-ионных аккумуляторов с улучшенными удельными характеристиками

Гребенщикова Анастасия Дмитриевна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nbagrationi@yandex.ru

Твердые растворы состава LiFe1-x-yMnxCoyPO4, обладающие структурой оливина, позиционируются как перспективные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) с улучшенными удельными характеристиками [1]. Это обусловлено, во-первых, возможностью повышения электрохимических характеристик материала, а во-вторых, трехмерная структура соединений LiFe1-x-yMnxCoyPO4 обеспечивает стабильность циклирования при высоких токах и термическую устойчивость данных материалов, что удовлетворяет требованиям безопасности, предъявляемым к высокомощным устройствам.

Целью данной работы является сольвотермальный синтез твердого раствора LiFe1/3Mn1/3Co1/3PO4, исследование его физико-химических и электрохимических свойств.

В данной работе образцы твердого раствора LiFe1/3Mn1/3Co1/3PO4, полученные сольвотермальным методом, исследованы методами рентгенофазового анализа (РФА) и сканирующей электронной микроскопии. Соотношение d-металлов образцов подтверждено методами рентгеноспектрального локального микроанализа и масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.

Для проведения электрохимических испытаний разработана методика нанесения на поверхность частиц LiFe1/3Mn1/3Co1/3PO4 углеродного покрытия. Методом РФА исследована зависимость фазовой чистоты композитных материалов LiFe1/3Mn1/3Co1/3PO4/C от состава атмосферы синтеза, времени выдержки и природы геттера. Катодные материалы на основе LiFe1/3Mn1/3Co1/3PO4 при скорости циклирования C/10 демонстрируют разрядную емкость 146 мАч/г, что составляет более 85% от теоретического значения емкости. Изучена деградация предлагаемого катодного материала при длительном циклировании.

Литература

[1] Akimoto S., Taniguchi I. Synthesis and characterization of LiCo1/3Mn1/3Fe1/3PO4/C nanocomposite cathode of lithium batteries with high rate performance // J. Power Sources. 2013. V. 242. PP. 627(630.