Катализаторы олигомеризации альфа-олефинов на основе комплексов никеля (II) с замещенными биспиразолилметанами

Зубкевич С.В.

Аспирант

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

zubkevich.sergey@gmail.com

В научной литературе известны многочисленные примеры бидентатных комплексов никеля, способных олигомеризовать этилен с высокими активностями. Ранее нами были получены тридентатные гетероскорпионатные комплексы бромида никеля (II), показавшие высокую селективность по бутену-1 (до 93%) [1]. В данной работе была синтезирована серия комплексов бромида никеля (II) с замещенными биспиразолилметанами (рис. 1) с целью определить влияние заместителя на каталитическую активность и селективность олигомеризации. Все соединения были охарактеризованы при помощи ИК, масс-спектроскопии и элементного анализа, также структура части комплексов была изучена РСА.

Рисунок 1. Предполагаемые структуры комплексов бромида никеля (II) с различными биспиразолилметанами (слева) и РСА аналогичного комплекса (справа)

Каталитические испытания показали, что в присутствии Et2AlCl активность комплекса 2 составила 370 кг олигомеров/моль Ni в час, что превосходит результаты для ранее изученных нами комплексов [2]. В настоящий момент проводятся эксперименты, направленные на выяснение роли добавки PPh3 на селективность процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного фонда (проект № 14-13-00682).

Литература

- Zubkevich S.V. et al. Synthesis and reactivity in ethylene oligomerization by heteroscorpionate dibromonickel(II) complexes. // Inorganica Chimica Acta, 2017, 458, 58–67.

- Tuskaev V. et al. Synthesis, characterization and ethylene oligomerization behavior of new nickel(II) octofluoro-α-diimine complex. // Inorganica Chimica Acta, 2016, 442, 167-171.