Висмутовые нанонити: электрохимическое формирование, структура и электронный транспорт

Гончарова А.С.1, Скрябина О.В.2, Левин Э.Е.1, Столяров В.С.2, Напольский К.С.1

аспирант 2 г/о

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: goncharoAS@gmail.com

Многие десятилетия висмут привлекает к себе внимание исследователей как полуметалл с низкой концентрацией и малой эффективной массой носителей заряда, сильно анизотропной поверхностью Ферми, большой длиной волны де Бройля, а также с очень большим значением длины свободного пробега электрона (около 2 мкм при комнатной температуре и до 1 мм при температуре жидкого гелия) [1, 2]. Благодаря таким уникальным электронным свойствам, а также разнообразным квантовым эффектам наноструктуры висмута представляют большой интерес для будущих применений в микро- и наноэлектронике [1-3]. Одним из необъясненных на сегодняшний день экспериментальных фактов является сверхпроводимость нанонитей Bi при температурах выше 1 К [1, 3]. Стоит отметить, что во всех этих работах в качестве метода создания контактов используется фокусированный ионный пучок. Целью данной работы является получение нитевидных наноструктур Bi с контролируемыми размерами и кристаллографической ориентацией и изучение их резистивных характеристик.

Нанонити Bi получали методом темплатного электроосаждения. В качестве пористых матриц выступали пленки анодного оксида алюминия. Электрохимическое осаждение Bi проводили из электролитов, содержащих 0,1 – 0,4 моль/л Bi(NO3)3 в смеси этиленгликоля с водой (7:3 по объему), при потенциале -0,2 В относительно висмутового электрода сравнения в том же растворе. Электролит деаэрировали аргоном.

Полученные нанонити, согласно данным ПЭМ и ЭД, представляют собой анизотропные нанонструктуры, состоящие из монокристаллических сегментов. Длина сегментов существенно превышает их диаметр, а сами сегменты разделенных небольшими ограненными перешейками. Рентгенофазовый анализ и полюсные картины для нанокомпозитов Bi нанонити/матрица АОА свидетельствуют о наличии выраженной текстуры вдоль кристаллографического направления .

На основе полученных нанонитей с помощью электронной литографии были сформированы SNS-структуры, где S – тонкоплёночный контакт из Nb, а N – единичная Bi нанонить. Температурные зависимости сопротивления для Nb/Bi/Nb-струтктур в диапазоне 300-1,2 К показали полупроводниковый характер проводимости полученных нанонитей. В изученных образцах вплоть до 1,2 К переход в сверхпроводящее состояние не наблюдался.

Литература

1. M. Tian, J. Wang, N. Kumar, T. Han, Y. Kobayashi, Y. Liu, T. Mallouk, M. Chan. Observation of superconductivity in granular Bi nanowires fabricated by electrodeposition // Nano lett., 6 (12) 2773 (2006).

2. C. Li, A. Kasumov, A. Murani, S. Sengupta, F. Fortuna, K. Napolskii et. al. Magnetic field resistant quantum interferences in Josephson junctions based on bismuth nanowires // Phys. Rev. B, 90 245427 (2014).