Комплексы Al, Ti на основе полидентатных лигандов: синтез, структура, применение

Агаева М.У.,1 Манкаев Б.Н.2

магистрант 1 г/о; аспирант 3 г/о

1Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Баку, химический факультет, Баку, Азербайджан.

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: milaneagayeva@gmail.com

Ключевой стадией в синтезе биоразлагаемых полимеров является полимеризация соответствующего циклического эфира. В промышленном синтезе PCL наиболее широко используется 2-этилгексаноат олова(II), который лидирует по своим каталитическим характеристикам, но обладает токсическим действием на организм человека [1]. Поэтому одной из основных проблем производства PCL является поиск нетоксичных, доступных и эффективных катализаторов полимеризации дилактида. Целью данной работы являлся синтез новых комплексов алюминия и титана на основе пиридинсодержащих лигандов O,N,O-типа, а также лигандов O,N,N,O-типа на основе замещенных фенантролинов и тестирование их в качестве инициаторов полимеризации ε-капролактона. Все изученные соединения за исключением комплекса 1 активны в полимеризации с раскрытием кольца. Полимеризационные исследования проводились в одинаковых условиях (температура полимеризации составляла 100 oС, [ε-CL]=0,1 М). Активность комплексов алюминия и титана уменьшатся в ряду: 2>3>4>5. Все полимеры характеризуются достаточно узким молекулярно-массовым распределением (Mw/Mn= 1,55-1,66), что указывает на высоко контролируемый характер полимеризации (“immortal” polymerization).

Список литературы

1. Dechy-Cabaret O., Martin-Vaca B., Bourissou D. Controlled Ring-Opening Polymerization of Lactide and Glycolide // Chem. Rev. 2004, V. 104, P. 6147-6184.