Новые комплексы редкоземельных металлов с N,N’-диэтил- N,N’-ди(4-пиридил)диамид 2,2’-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты. Синтез и исследование свойств.

Суркова Ульяна Валерьевна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

e-mail: uvsurkova@gmail.com

Химические свойства лантанидов сходны между собой. Это объясняется строением электронных оболочек их атомов: по мере увеличения заряда ядра структура двух внешних электронных оболочек не меняется, т.к. заполняются электронами 4f-уровень.

Применение соединений РЗЭ в настоящее время широко распространено. Наиболее перспективная область применения комплексов лантаноидов – использование их в качестве эмиссионных материалов в органических светоизлучающих диодах.

Был получен лиганд N,N’-диэтил- N,N’-ди(4-пиридил)диамид 2,2’-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты.

На основе полученного лиганда, были синтезированы новые комплексы редкоземельных металлов.

(Met=Sm, Eu, Gd, Tb, Dy)

Состав подтвержден элементным анализом и масс-спектрометрией. Также исследованы люминесцентные и химические свойства комплексов.