Влияние размера катиона на структуру и свойства анион-радикальных солей фталоцианинов

Батов М. С.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия.

E-mail: mikhailbatov@protonmail.ch

Соединения восстановленных и окисленных фталоцианинов могут обладать перспективными оптическими, проводящими и магнитными свойствами. Фталоцианины являются слабыми акцепторами, соединения восстановленных фталоцианинов в твердом виде практически не изучены. Установлено, что в солях анион-радикалы [SnIVCl2(Pc•3()]•( .упаковываются в слои [1], но взаимодействия между макроциклами в слое слабые.

Нами впервые получены соли анион-радикала дихлорида фталоцианина олова (IV) {cryptand[2,2,2](Na+)}[SnIVCl2(Pc•3()]•( solv (1) и {cryptand[2,2,1](Na+)}[SnIVCl2(Pc•3()]•(solv (2). Установлена кристаллическая структура солей, изучены оптические и магнитные свойства.

Уменьшение размера катиона приводит к более плотной упаковке анион-радикалов [SnIVCl2(Pc•3()]•( в 1 и 2, чем в соли  {PPN+}[SnIVCl2(Pc•3()]•( [1].

Образование солей сопровождается восстановлением фталоцианинового макроцикла, что приводит к незначительному нарушению его ароматичности, а также к появлению в спектрах солей характерной для анион-радикала полосы в ближней ИК-области.  Согласно данным СКВИД, в соли 1 наблюдаются сильные антиферромагнитные взаимодействия спинов с константой обменного взаимодействия  J/kB = – 18 К.

Литература

[1] D. V. Konarev, S. I. Troyanov and M. A. Faraonov // Molecular structure, optical and magnetic properties of the {SnIVPc(3+)Cl2}•- radical anions containing negatively charged Pc ligands. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2014, № 18, pp. 1157-1163

# Text boxes

Состав соли 1