Влияние времени гидролиза на характеристики Ni(OH)2, полученного двухступенчатым высокотемпературным синтезом, для применения в суперконденсаторах

Сыкчин Алексей Сергеевич

Студент

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Институт химии и экологии, Киров, Россия

E-mail: alex.kirov@list.ru

Гибридные суперконденсаторы (СК) с ОНЭ широко используются как основные или дополнительные источники энергии для электромобилей и автомобилей с гибридной силовой установкой, для запуска электродвигателей любых типов, как источник бесперебойного питания компьютерных систем, медицинского или другого оборудования, полностью помещений или целых зданий. Т.к. СК заряжаются и разряжаются высокими токами, электрохимический процесс реализуется на поверхности и в тонком поверхностном слое частиц. Следовательно, требования к Ni(OH)2 для суперконденсатора включают высокую удельную поверхность и оптимальную кристалличность [1]. Нами в предыдущих работах предложен высокотемпературный двухступенчатый синтез гидроксида никеля с высокими удельными ёмкостями по схеме «Ni(ClO4)2» – «Синтез» (24 часа, 140°С) - «Na2NiO2» - «Гидролиз» (24 часа, 170°С – горячий, 20°С - холодный) - Ni(OH)2 [2].

Целью работы было оптимизировать время стадии гидролиза для получения Ni(OH)2 с высокими удельными ёмкостями. Для этого время было выбрано гидролиза 6, 12, 18 и 24 часа. Полученные образцы изучались методами РФА, СЭМ, ДСК, ТГА, циклической вольамперометрии и гальваностатического зарядно-разрядного циклирования.

Показано, что максимум удельных ёмкостей наблюдается при 12 и 18 часах гидролиза: холодный гидролиз – 138,2 мА*час/г и 1280,2 Ф/г (10 мА/см2), 111,8мА*час/г и 358,6 Ф/г (120 мА/см2); горячий гидролиз – 34,6 мА*час/г и 583,0 Ф/г (10 мА/см2), 36,7мА*час/г и 303,7 Ф/г (120 мА/см2).

1. Kovalenko, V. Definition of factors influencing on Ni(OH)2 electrochemical characteristics for supercapacitors [Текст] / V. Kovalenko, V. Kotok, A. Bolotin // East.-Eur. J. Enterp. Technol. – 2016. - 5/6(83). – P. 17-22

2. Kovalenko, V.L. Nickel hydroxide obtained by high-temperature two-step synthesis as an effective material for supercapacitor applications [Текст] / V.L. Kovalenko, V.A. Kotok, A.A. Sykchin, I.A. Mudryi, B.A. Ananchenko, A.A. Burkov, , V.A. Sololvov, S. Deabate, A. Mehdi, J.-L. Bantignies, F. Henn // J Solid State Electrochem. – 2017. – V. 21 – P. 683–691.