Свойства фаз полимерных гелей и влияние на них состава внешнего раствора

Агапов Илья Олегович

Студент 5 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kommissar94@mail.ru

Полимерные гели (ПГ) - системы полимер-растворитель (часто бинарные, но возможно наличие растворенных веществ и (или) нескольких растворителей), в которых существует пространственная сетка из сшитых полимерных молекул, способная удерживать большое количество растворителя [1]. В зависимости от природы полимера и свойств растворителя свойства ПГ могут изменяться в широких пределах. Для их описания было предложено рассматривать ПГ как систему, состоящую из двух фаз: жидкости, в которой растворен полимер (фаза внешнего раствора - ВР), и фазы полимерного раствора - ПР, состоящей из полимера и сорбированной полярными группами полимера воды [2]. При равновесии активности воды в фазах ВР и ПР связаны константой распределения.

В растворе одного состава, в зависимости от природы полярных групп, ионной формы ионита и количества ДВБ в полимере степень его набухания будет различной. При этом изменяется и время релаксации ПГ, необходимое для перехода из одного равновесного состояния в другое.

Методом оптической микрометрии (МОМ) [3] исследовано влияние свойств раствора на степень набухания наиболее востребованных в современных технологиях водоподготовки ионитов: сульфокатионитов типа КУ-2 и анионитов типа АРА с четвертичным аммонийным основанием. Проанализированы свойства фаз ПГ и влияние на них внешних условий.

Цель работы - оценить влияние отдельных параметров системы ионит - раствор на степень набухания и кинетику набухания ПГ.

Литература

1. Роговина Л.З. Васильев В.Г., Браудо Е.Е. К определению понятия «полимерный гель» // Высокомолек. соед.. — 2008. — Т. 50, 7. — C. 1397-1406.

2. Ferapontov N.B. Gorshkov V.I., Parbuzina L.R., Strusovskaya N.L., Gagarin A.N. Thermodynamics of interphase equilibrium in system ion exchange-solution of low molecular weight electrolyte. // React. Funct. Polym.. — 2006. — Vol. 66. — P. 1749-1756.

3. Ферапонтов Н.Б., Рубин Ф.Ф., Ковалева С.С. Безреагентный способ определения содержания компонентов в растворе и устройство для его осуществления.// Патент РФ № 228250 от 29 апреля 2005 г. БИ  № 24 от 27 августа 2006 г.