Расчёт термодинамических величин оксихлорида алюминия

Лопатина А.В.

Санкт-Петербургский Горный Университет, Санкт-Петербург, Россия

Email: wlada005en@yandex.ru

Термодинамические величины являются важнейшими характеристиками химических процессов, связанных с очисткой сточных вод при использовании оксихлоридного коагулянта Al2(OH)5Clкр. В термодинамических справочниках отсутствуют практически все термодинамические значения для кристаллического оксихлорида алюминия состава Al2(OH)5Clкр.

Взаимодействие оксихлоридного коагулянта с водой выражается химическим уравнением Al2(OH)5Clкр + H2Oaq = 2Al(OH)3, аморф +H+aq + Cl-aq. В работе О.А. Богомазова и других авторов определена стандартная теплота реакции взаимодействия кристаллического оксихлорида алюминия с водой, равная -1,17 ккал/моль. Термодинамические данные для расчётов Al2(OH)5Clкр + H2Oaq = 2Al(OH)3, аморф + H+aq + Cl-aq представлены в таблице.

|  | H2Oaq | Al(OH)3, аморф | H+aq | Cl-aq | OH-aq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплота образования, ккал/моль | -68,32 | -305,0 | 0 | -40,02 | -54,97 |
| Энтропия, кал/(моль·К) | 16,71 | 19,8 | 0 | 13,5 | -2,57 |

С использованием закона Гесса получено значение теплоты образования Al2(OH)5Clкр, равное – 580,52 ккал/моль. Энтропия иона в кристалле оксихлорида алюминия вычислена по формуле  где А – атомный вес; z – заряд иона; r – радиус иона (Å). Энтропия Al2(OH)5Clкр равна . Расчетное значение свободной энергии Гиббса  равное -1,184 ккал/моль свидетельствует о возможности осуществления процесса разложения кристалла оксихлорида алюминия водой с образованием аморфного гидроксида алюминия, являющегося основой для сорбции тонкодисперсных частиц, находящихся в сточной воде.

Работа выполнена в рамках приоритетной программы научной школы «Геоэкология» Санкт-Петербургского горного университета по госбюджетной теме: № 18.66.28 «Создание теоретических и технологических основ синтеза неорганических соединений с заданными физико-химическими и минералогическими свойствами, используемых для очистки воды от токсичных соединений». Автор выражает благодарность научному руководителю темы профессору Алексееву А.И.

Список использованной литературы

1. Алексеев, А.А., Алексеев,. А.И. Дыкман, А.С. Термодинамический анализ химических реакций: учебное пособие / А.А. Алексеев, А.И. Алексеев, А.С. Дыкман - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011.- 180 с.