ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСТВОРЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА

А.Ф. Алыкова 2, В.Ю. Тимошенко1,2

2НИЯУ МИФИ,  Каширское ш. 31, 115409 Москва, Россия

1МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские Горы 1, стр.2 ,119992 Москва, Россия

e-mail: waiste15@bk.ru

Кремниевые наночастицы (НЧ), в том числе нанокристаллы кремния, широко исследуются с точки зрения возможности применения их в биомедицине, в частности, в качестве активных элементов биосенсоров и в основах новых препаратов для тераностики (одновременной диагностики и терапии) онкологических и других социально-значимых заболеваний. диагностику накопления и выведения НЧ в исследуемых объектах можно осуществлять при помощи спектроскопии комбинационного (рамановского) рассеяния света. В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования растворения пористого кремния и кремниевых нанонитей в водных средах.

Ключевые слова: мезопористый кремний, кремниевые нанонити, спектроскопия комбинационного рамановского рассеяния света (КРС).

Известно, что пористый кремний (ПК) [2,5-7], кремниевые нанонити (КНН) [8], и получаемые из них НЧ [4], а также лазерно-аблированные НЧ Si [1,3] и НЧ SiC [10] имеют большой потенциал для использования в тераностике [1,2,5,6,11], а также, в качестве контрастных агентов для оптической биовизуализации [3,4,10]. Обнаруженная фотолюминесценция (ФЛ) лазерно-аблированных НЧ Si, объясняется излучательной рекомбинацией экситонов, фотовозбужденных в нанокристаллах кремния с размерами 3-5 нм. Установлено, что такие НЧ могут эффективно накапливаться в раковых клетках и, следовательно, использоваться для их люминесцентной диагностики [3]. Недавно была продемонстрирована диагностика накопления и выведения НЧ кремния в раковых клетках, которые можно рассмотреть при помощи микрорамановской спектроскопии [4].

В данной работе исследовались растворение НЧ пористого кремния и КНН в дистиллированной воде и в физиологическом растворе (0.9% NaCl) в течение двух недель.  Для регистрации КРС использовалась установка, выполненная на базе монохроматора ДФС-52. Возбуждение осуществлялось светом аргонового (514 нм) или гелий-неонового (633 нм) лазеров. Интенсивность лазерного возбуждения ослаблялась до уровня, не приводящего к заметным тепловым изменениям линии КРС. Уменьшение размеров кремниевых нанокристаллов в исследуемых образцах регистрировалось по изменению положения линии КРС, что связывалось с усилением эффекта пространственного ограничения (конфаймента) фононов в кристаллической решетке кремния.

При исследовании КНН было обнаружено, что они устойчивы к растворению, как в воде, так и в физрастворе, в течение, как минимум, двух недель, что объясняется достаточно большими начальными размерами КНН, превышающие 100 нм. В проведенной серии экспериментов с мезопористым ПК нахождение образцов в воде в течение периода времени от 1 до 24 часов, приводил к сдвигу полосы КРС на 1-5 см-1, что объясняется уменьшением размеров нанокристаллов кремния с 8-10 до 3-4 нм в процессе их растворения. Полученные результаты свидетельствуют о возможности контролируемого изменения размеров НЧ кремния в водных системах, что позволяет точнее определить область их биомедицинских применений.

Литература:

- A. V. Kabashin, V. Yu. Timoshenko.  Nanomedicine, 11 (17): 2247-2250 (2016).

- L.A. Osminkina, V. Yu. Timoshenko. Mesoporous Biomater 3:39–48 (2016).

- M. B. Gongalsky, A. Pereira, A. A. Manankov, A. A. Fedorenko, A.N. Vasiliev, V.V.Soloviev, A. A. Kudryavtsev, M. Sentis, A. V. Kabashin, V. Yu. Timoshenko. Scientific Reports, 6:24732 (2016).

- E.Tolstik, L.A. Osminkina, C. Matthäus, M. Burkhardt, K.E. Tsurikov, U.A. Natashina, V.Yu. Timoshenko, R. Heintzmann, J. Popp, V. Sivakov. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology & Medicine, 12, № 7, 1931-1940 (2016).

- Л.А.Осминкина , А.А. Кудрявцев , С.В. Зиновьев , А.П. Свиридов,  Ю.В. Каргина , К.П. Тамаров , В.Н. Никифоров , А.В. Иванов , А.Н. Васильев, В.Ю. Тимошенко. Бюлл. Эксперимент. Биолог. Мед., т. 161, № 2, с. 261-265 (2016).

- A.P. Sviridov, L.A. Osminkina, A.L. Nikolaev, A.A. Kudryavtsev, A.N. Vasiliev, V.Yu. Timoshenko.  Applied Physics Letters, 107:123107 (2015).

- M.B. Gongalsky, Yu. V. Kargina, L.A. Osminkina, A.M. Perepukhov, M.V. Gulyaev, A.N. Vasiliev, Yu. A. Pirogov, A.V. Maximychev, V.Yu. Timoshenko. Applied Physics Letters, 107: 233702 (2015).

- S.P. Rodichkina, L.A. Osminkina, M. Isaiev, A.V. Pavlikov, A.V. Zoteev, V.A. Georgobiani, K.A. Gonchar, A.N. Vasiliev, V.Yu. Timoshenko, Applied Physics B: Lasers and Optics, 121 (3), 337-344 (2015).

- L.A. Osminkina, A.L. Nikolaev, A.P. Sviridov, N.V. Andronova, K.P. Tamarov,  M.B.Gongalsky, A.A.Kudryavtsev, H.M. Treshalina, V. Yu. Timoshenko. Microporous &Mesoporous Materials, 210, 169-175 (2015).

- A.  Kharin, O. Syshchyk, A. Geloen, S. Alekseev, A. Rogov, V. Lysenko, V. Timoshenko. Sci. Technol. Adv. Mater. 16, 044601 (2015).

- I.H. Campbell, P.M. Fauchet. The effects of microcrystal size and shape on the one phonon Raman spectra of crystalline semiconductors, 739-741 (1986).