Корректный метод учёта толщины поглотителя для подгонки мёссбауэровских спектров программой DISCVER

Боков Александр Владимирович

Аспирант, Инженер

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: av.bokov@yandex.ru

В настоящей работе решается задача определения доли резонансных γ-квантов в общем потоке излучения путём измерения спектров эталонных образцов заданной толщины с последующим анализом в программе обработки мёссбауэровских данных «DISCVER» [1]. Такой подход основан на возможности программы работать со спектрами «толстых» образцов благодаря процедуре коррекции данных на толщину поглотителя. Предложенный метод выгодно отличается от распространённого, но практически неконтролируемого способа «почти полного» отсечения резонансных квантов. Обсуждается влияние процедуры коррекции на корреляционные свойства экспериментальных спектров на примере сравнения погрешностей модельных параметров, оцененных по «линеаризованным» данным, с найденными путём прямого расчёта кривых поглощения «толстых» образцов.

В качестве примера реализации метода мессбауэровские параметры исследуемых образцов ферроцианида калия и нитропруссида натрия разной толщины анализировались на ошибку при коррекции спектра, а также при анализе исходных данных. Истинная погрешность для эффективной толщины поглотителя отличается от скорректированной и укладывается в линейную зависимость эффективной толщины поглотителя от увеличения количества поглощающего материала.

Литература

1. Афанасьев А.М., Чуев. М.А. Дискретные версии мессбауэровских спектров // ЖЭТФ. – 1995. – Т. 107. – Вып. 3. – С. 989–1004