Исследование нелинейных свойств высокодобротных оптических микрорезонаторов в области нормальной дисперсии

Шитиков Артем Евгеньевич
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: shartev@gmail.com

Нелинейные эффекты в оптических диэлектрических микрорезонаторах с модами типа «шепчущей галереи» представляют большой интерес, поскольку могут использоваться для генерации «оптических гребенок», являющихся основой для создания эталонных источников оптических и радиочастот, генерации фемтосекундных импульсов [1, 2].

В данной работе экспериментально продемонстрировано возникновение каскадного процесса в микрорезонаторе диаметром 4 мм из флюорита магния при накачке на длине волны 1064 нм (область нормальной дисперсии). Добротность выбранных мод превышала 109, мощность накачки – 60 мВт, эффективность связи ~15%. Связь с микрорезонатором осуществлялась посредством стеклянной призмы.

Рис. 1 Спектр сигнала на выходе из резонатора.

На рисунке представлена «частотная гребенка», полученная на моде с добротностью 3.109 для вышеприведенных параметров. Хорошо различимы 12 эквидистантных пиков с каждой стороны в диапазоне 0,5 нм.

При использовании модулированной или бигармонической накачки такой процесс должен позволить формирование диссипативных солитонов с плоской вершиной – платиконов [3].

1. Городецкий  М.Л. Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью. ФИЗМАТЛИТ, 2011.

2. IlchenkoV.S., Savchenkov A.A., Matsko A.B., Maleki L. Nonlinear optics and crystalline whispering gallery mode cavities // Phys. Rev. Lett., v. 92, 2004, P.043903.

3. Lobanov V.E., Lihachev G., Kippenberg T.J. and Gorodetsky M. Frequency combs and platicons in optical microresonators with normal GVD // Optics Express 23(6): 7713 - 7721, 2015.