Генерация терагерцевого излучения в фотопроводящем слое

Хусяинов Д.И

Магистрант, стажер-исследователь

Билык Владислав Романович

Аспирант, стажер-исследователь

Буряков А.М.

Аспирант, стажер-исследователь

Московский технологический университет (МИРЭА),

институт электроники, Москва, Россия

E-mail: Dinar1434429@mail.ru

Способность терагерцевого излучения проходить через непроводящие материалы является привлекательным для использования его в медицине и сфере безопасности. Использование узкозонных полупроводников (таких как x, c мольной долей x≤0,47) позволило бы создать наиболее дешевые  и стабильные источники терагерцевого излучения.[1] Подобные полупроводниковые материалы выращиваются методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложке из арсенида галлия, ввиду схожести кристаллической решетки. Для того, чтобы увеличить качество фотопроводящего слоя и снизить механическое напряжения, на границе раздела  и  создается так называемый метаморфный буферный слой. [2] Этот слой служит для того чтобы убрать механические напряжения между фотопроводящем слоем и подложкой, связанные с несоответствием постоянных решетки.

В качестве исследуемых объектов были выбраны образцы  и  на подложках из арсенида галлия с метаморфным буфферным слоем , где 0.3≤ x≤0,5. Образцы исследовались при помощи методики терагерцевой спектроскопии временного разрешения. В качестве генератора терагерцевого излучения использовались образцы, в качестве детектора использовался кристалл ZnTe. Терагерцевую эмиссию инициировал фемтосекундный Ti:sapphire лазер с длительностью импульса 100 фс на длинне волны 800 нм.

Были получены временные зависимости изменения интенсивности терагерцевого излучения от времени. Продемонстрировано увеличение эффективности генерации в фотопроводящем слое   по отношению к . В заключении стоит сказать, что снижение мольной доли в  приводит к повышению эффективности генерации терагерцевого излучение, что делает такие полупроводники при актуальными для создания на их основе терагерцевых антенн.

Литература.

1.	Johnston M.B. Simulation and optimisation of terahertz emission from InGaAs and InP photoconductive switches. 2005. Vol. 136. P. 595–600.

2.	Galiev G.B. et al. Metamorphic Nanoheterostructures for Millimeter-Wave Electronics. 2015. Vol. 10. P. 593–599.