Отражательная способность двухслойных интерференционных систем с металлической пленкой

Губарев Владимир Михайлович

Студент

Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики, Москва, Россия

gubarev@phystech.edu

Проектирование и создание многослойных интерференционных систем с заданными спектральными свойствами имеет широкий практический интерес. Они применяются как поглотители инфракрасного излучения, анти-интерференционные покрытия, разделители излучения, зеркала. Целью данной работы является получение условий реализации нулевого отражения двухслойной системы с металлической прослойкой.

Расчет отражательной способности системы, указанной на рисунке 1, проводится в приближении многолучевой интерференции. Металлическая подложка полагается 100% отражателем. Границы слоёв считаются идеально гладкими.  Показатель преломления верхнего слоя – n1, нижнего – n2. Их толщины соответственно равны d1 и d2. Слои разделены тонкой металлической пленкой. Как показано в статье [1], оптические свойства металлической пленки определяются её толщиной d и электрической проводимостью Ϭ.  В этих условиях значение энергетического коэффициента отражения принимает вид 2 =   |2  (*), где ,  – Френелевские коэффициенты отражения. Расчет входящего в формулу  = , где y =   - параметр пленки,   ,    -  коэффициенты отражения и пропускания, приведен в работе [2]. Таким образом, при нормальном падении излучения R = R(,, d1, d2, λ).

Численное решение уравнения (*) показывает возможность достижения нулевого значения коэффициента отражения. В обозначениях = = R(,, d1, d2, λ) дает оптимальные значения параметров системы y,  , .

Рисунок 1. Двухслойная система с металлической пленкой.

Литература

- S. W. McKnight, K. P. Stewart, H. D. Drew, and K. Moorjani, Infrared Phys. 27, 327 (1987).

2.   S. Bauer, Am. J. Phys. 60, 257 (1992).