Струйная печать опаловой голографии на фотонных коллоидных кристаллах

Келлер К., Яковлев А.В.

Университет ИТМО, МНЛ SCAMT, Санкт-Петербург, Россия

keller@scamt.ru

В данной работе представлен метод изготовления полноцветных голографических изображений на основе фотонных коллоидных кристаллов (ФКК). В качестве ФКК были использованы монодисперсные полистироловые сферы с диаметром от 200 до 600 нм, синтезированных методом безэмульсионной полимеризации стирола [1]. Данные коллоидные кристаллы обладают свойством самосборки в высокоорганизованную трёхмерную плотноупакованную гексагональную решетку. Свет проходя через решетку и взаимодействуя с частичками структуры приводит к появлению дифракционного пика в видимой области. Изменяя угол падения света, можно получать разные цвета капли. Это явление описано объединённым законом Брэгга-Снелла:

где m – порядок дифракции, λmax – длина волны отраженного света, d111 – межплоскостное расстояния между плоскостями (111) структуры, neff – эффективный показатель преломления ФКК, θi – угол падения света по отношению к нормали. Благодаря этому свойству, нам удалось создать «пиксели» – капли содержащие полистирольные сферы разных размеров, дающих различне цвета.

Для высокоточного изготовления голографических изображений, мы использовали методом струйной печати, который позволяет печатать изображения попиксельно.

Рисунок 1 – Схематическое изображение закона Брэгга-Снелла (а), АСМ изображение полистирольных сфер (b)

Литература

1. Shouldice, G. T. D., Vandezande, G. A. & Rudin, A. Practical aspects of the emulsifier-free emulsion polymerization of styrene. Eur. Polym. J. 30, 179–183 (1994).