Планарные элементы фотоники для управления поверхностными электромагнитными волнами в одномерных фотонных кристаллах

Сафронов К.Р.1, Кокарева Н.Г.1, Абрашитова К.А.2, Гулькин Д.Н.2

1 студент(магистр), 2 аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

Адрес электронной почты: safronov@nanolab.phys.msu.ru

В течении последних лет активно развивалась область нанофотоники, направленная на создание планарных оптических интегральных схем и активных устройств на основе поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) — поверхностных электромагнитных волн на границе раздела метал-диэлектрик [4]. Но у ППП есть ряд существенных недостатков таких, как малая длина распространения (десятки микрометров, что является следствием больших омических потерь в металле), возможность возбуждения только ТМ-поляризованным излучением и ограниченность по спектру, так как длина волны ППП определяется используемым металлом. Всех этих недостатков лишены поверхностные электромагнитные волны на границе раздела фотонный кристалл-диэлектрик (ПЭВ) [6]. Характерная длина распространения ПЭВ порядка миллиметра из-за отсутствия металла в системе. Спектр ПЭВ определяется материалом и толщиной слоев фотонного кристалла и сильно меняется в зависимости от толщины граничащего с диэлектриком слоя фотонного кристалла. Недавно было продемонстрирована возможность создания волноводов и других двумерных структур для ПЭВ [1,5]. Волновод представляет из себя полоску диэлектрика на поверхности фотонного кристалла. В такой структуре ПЭВ бежит на границе раздела воздуха и этой полоски.

В данной работе создавались элементы фотоники, поддерживающие распространение ПЭВ. Для этого используется метод двухфотонной полимеризации [2] - технологии литографии, основанной на явлении двухфотонного поглощения в фоторезисте, которое вызывает реакцию полимеризации. Эта реакция является пороговой и для ее инициализации требуется большая интенсивность, которую можно получить в перетяжке сфокусированного лазерного излучения. Перемещая фокус, можно создавать трехмерные структуры любой сложности и геометрии с разрешением 100 нм в течение одного процесса экспонирования.

Образцы создавались на фотонном кристалле состоящем из 10 пар чередующихся слоев SiO2 и Ta2O5 толщинами 140 и 98 нм соответственно. На поверхность наносилась пленка фоторезиста SU-8 толщиной 200 нм, в которой затем экспонировались волноводы, разветвители и интерферометры Маха-Цендера. Волноводы представляют из себя полоску, ширина которой варьируется от 1 до 2 мкм, с треугольниками на концах (рис.1б). Так как волновой вектор ПЭВ больше волнового вектора в вакууме, то для возбуждения этих волн требуется специальные схемы. В работе для заведения излучения в структуры используется дифракционная решетка с периодом 670 нм или 1340 нм. Треугольники позволяют увеличить линейные размеры решетки для повышения эффективности заведения излучения в волновод. После экспонирования образцы проявлялись и изучались на оптическом микроскопе (рис. 1б, 2). Далее образцы помещался в установку по микроскопии рассеянного излучения [3]. В ней излучение диодного лазера с длиной волны 670 нм фокусировалось на одну из дифракционных решеток воздушным объективом с числовой апертурой 0.5. Для получения изображений использовался иммерсионный  объектив с числовой апертурой 1.3. Он позволяет собрать излучение ПЭВ, рассеянное на неровностях. Благодаря этому можно увидеть распространение ПЭВ в структурах и получить изображение, которое строится в задней фокальной плоскости объектива, и является Фурье-преобразованием изображения структуры. По этому изображению был сделан вывод о модовом составе излучения, распространяющемся в образце, и сделана оценка эффективного показателя преломления мод: для ТЕ00 моды значение коэффициента преломления варьируется от 1.1 до 1.2 в зависимости от ширины волновода, для моды ТЕ01 — от 1.05 до 1.1. После этого образцы исследовались в атомно-силовом микроскопе для получения геометрических размеров структур.

Также в работе проведено численное моделирование исследуемых структур методом конечных разностей во временной области. С помощью моделирования вычислен спектр фотонного кристалла (который затем сравнивался с экспериментальным, полученным с помощью спектрофотометра), по геометрическим параметрам структур рассчитан эффективный показатель преломления мод электромагнитного излучения, распространяющегося в них (сравнивался с экспериментальными значениями, полученными из изображений в задней фокальной плоскости), и рассчитаны изображения в задней фокальной плоскости. Численные результаты хорошо соответствуют результатам эксперимента.

а)							б)

Рис.1 а) Прямое изображение излучения, распространяющегося в волноводе. б) Изображение волновода в оптическом микроскопе

Рис.2 Изображение интерферометра в оптическом микроскопе

Список литературы

1. E. Descrovi, T. Sfez, M. Quaglio, D. Brunazzo, L. Dominici, F. Michelotti, H. Herzig, O. JF

Martin, F. Giorgis, Guided bloch surface waves on ultrathin polymeric ridges. //Nano Lett.

2010. vol. 10, p. 2087-2091.

2. M. Malinauskas, M. Farsari, A. Piskarskas, S. Juodkazis, Ultrafast laser nanostructuring of

photopolymers: A decade of advances.// Physical Reports , 2013, vol. 533, p. 1-31.

3. Massenot S. et al. Polymer-metal waveguides characterization by Fourier plane leakage radiation microscopy. //Applied Physics Letters. 2007. vol. 91. №. 24. p. 243102.

4. Raether H. Surface plasmons on smooth surfaces. // Springer Berlin Heidelberg, 1988. – p. 4-39.

5. T. Sfez, E. Descrovi, L. Yu, M. Quaglio, L. Dominici, W. Nakagawa, F. Michelotti, F. Giorgis, H. Herzig, Two-dimensional optics on silicon nitride multilayer: Refraction of bloch surface waves.// App. Phys. Lett.  2010. vol. 96, p. 151101.

6. Yariv A., Yeh P. Optical waves in crystals.// Wiley, New York, 1984. vol. 10.