Включение нафталоцианина в состав оболочек полиэлектролитных капсул

Логачёв В.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет,

Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: Vladimir.logachev95@gmail.com

Получение микрокапсул методом послойной адсорбции полиэлектролитов (“layer-by-layer”) [1] широко применяется в научных разработках по всему миру благодаря универсальности метода: возможности варьирования размера и формы капсул, полимерного материала их стенок, управления проницаемостью оболочек, а также возможности модификации различными функциональными элементами – флуоресцентными метками, наночастицами и т.д. [2]. Включение молекул красителей в состав оболочек капсул может быть использовано для визуализации системы, а также для вскрытия капсул под действием лазерного излучения [3, 4]. Для осуществления разрушения полиэлектролитных капсул в организме важно, чтобы они поглощали лазерное излучение с длиной волны, лежащей в окне прозрачности биотканей - красной и ближней инфракрасной областях спектра, так как такое излучение минимально поглощается тканями организма.

Для обеспечения чувствительности полиэлектролитных капсул к лазерному излучению в ближней инфракрасной области спектра в оболочку капсул были включены молекулы красителя Тетра-5,14,23,32-фенил-2,3-нафталоцианина ванадила. В качестве полиэлектролитов для получения оболочки капсул использовали отрицательно заряженный полистиролсульфонат и положительно заряженный полидиаллилдиметиламмоний. В качестве ядер для получения капсул были взяты частицы карбоната кальция. Краситель был включен в состав капсул двумя различными способами: внутрь капсул и в оболочку. Внутрь капсул краситель был включен за счет включения в состав ядер капсул методом соосаждения с частицами карбоната кальция. В оболочку краситель включали за счет адсорбции на один из полиэлектролитных слоев оболочки. Были подобраны оптимальные условия, обеспечивающие максимальное количество включенного красителя, а также устойчивость капсул к агрегации. Спектры поглощения капсул с нафталоцианином в оболочке а также изображения конфокальной флуоресцентной микроскопии подтверждают включение красителя в капсулы обоими способами. Продемонстрировано разрушение капсул с нафталоцианином под воздейстием лазерного излучения. Показано различие воздействия лазерного излучения на капсулы с красителем, включенным в оболочку и внутрь капсул.

Литература

- Sukhorukov G.B., Donath E., Davis S. et al. // Polym. Adv. Technol. 1998. V. 9. P. 759-767.

- Tong W., Song X., Gao Ch. // Chem. Soc. Rev. 2012. V. 41. P. 6103–6124.

- Skirtach A.G., Antipov A.A., Shchukin D.G., Sukhorukov G.B. // Langmuir. 2004. V. 20. P. 6988-6992.

- Марченко И.В., Плотников Г.С., Баранов А.Н. и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2010. № 2. С. 14-18.