Разработка мемристивного кросс-бара типа 1T1M на основе нанокомпозита (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x

Суражевский Игорь Алексеевич

Аспирант

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,

Направление подготовки 01.04.04 – «Физическая электроника», Москва, Россия

E-mail: isurazhevskiy@gmail.com

В настоящий момент направление нейросетевых вычислений переживает эпоху ренессанса: бурное развитие интернета и наличие больших вычислительных мощностей позволили добиться высоких результатов в таких областях, как распознавание визуальных образов, речи и текста, автономное управление автомобилями, беспилотными летательными средствами и т.д. Однако с ростом производительности также  растет и необходимость в дополнительных киловатт мощности для поддержания работы данных систем. В настоящий момент для решения этой задачи по всему миру ведутся разработки специализированных нейропроцессоров. Архитектура этих нейропроцессоров позволяет строить нейросети на аппаратном уровне, что в на порядки величины сокращает энергопотребление при сохранении производительности [3].

Ключевым компонентом таких процессоров является нейросинаптическое ядро - устройство, объединяющее в себе от нескольких сотен до тысяч слоев нейронов и систему связей между ними в виде структуры типа кросс-бар. Реализация последнего во многом определит конечные параметры будущего процессора. В отличие от предыдущих работ [3] , данное исследование посвящено разработке кросс-бара типа 1T1M [4] , роль синапсов нейросети в котором исполняет нанокомпозит (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x [1]  , обладающий мемристивным эффектом [2] и определенными преимуществами перед другими материалами для реализации нейроморфных систем [1] . Основными критериями, влияющими на размер кросс-бара, являются величины токов утечки и сопротивления подводящих к мемристору проводников, в том числе сопротивление транзистора в открытом состоянии.

Проведенное исследование показало, что при использовании  (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x  основным ограничивающим критерием размера кросс-бара является величина токов утечки, т.к. сопротивление транзистора и проводников во много раз меньше сопротивления мемристора в низкоомном состоянии. Благодаря этому был выбран транзистор с наименьшим размером, который позволяет изготовить имеющаяся технология производства: затвор с длиной 0.8 мкм и шириной 0.35 мкм. Получив зависимость величины токов утечки от площади мемристивной структуры для различных размеров кросс-бара, можно прийти к выводу, что с использованием (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x можно изготовить кросс-бар 256х256 с токами утечки, не превышающими 10% от рабочего тока мемристора в высокоомном состоянии, при удельной  площади нанокомпозита на один транзистор составит 1мкм2. При увеличении линейного размера кросс-бара  с соответствующими параметрами в два раза (то есть 512х512) токи утечки будут составлять уже 90 % от тока мемристора в высокоомном состоянии, что является уже недопустимым условием с эксплуатационной точки зрения.

Литература

- В.А. Леванов, А.В. Емельянов, В.А. Демин, К.Э. Никируй, А.В. Ситников, С.Н. Николаев, А.С. Веденеев, Ю.Е. Калинин, В.В. Рыльков. Мемристивные свойства структур на основе нанокомпозита (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x. 2016 (Подано в печать).

- Chua L. Memristor - The missing circuit element. // IEEE Transactions on Circuit Theory. 18, 507–519, 1971.

- Akopyan F. TrueNorth: Design and Tool Flow of a 65 mW 1 Million Neuron Programmable Neurosynaptic Chip // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. 34(10) .  1537 – 1557. 2015.

- Yakopcic C. Analysis of a Memristor based 1T1M Crossbar Architecture //  The 2011 International Joint Conference on Neural Networks. San Jose, CA, USA 31 Jul - 05 Aug 2011. 3243 – 3247. 2011.