Особенности намагничивания тонких слоев магнитных жидкостей, содержащих хорошо развитую систему намагниченных агрегатов

Сирунян В.А., Испирян А.Г., Гладких В. П.

Северо-Кавказский Федеральный Университет, институт математики и естественных наук, Ставрополь, Россия

E-mail: pandicorn_2497@mail.ru

Магнитные жидкости, представляющие высокодисперсные коллоиды ферро- и ферримагнетиков являются уникальной средой, обладающей текучестью и способностью эффективно взаимодействовать с магнитным полем. Магнитные свойства таких систем определяются магнитными параметрами составляющих их однодоменных коллоидных частиц, их размерами и концентрацией. Одной из проблем магнитных коллоидных наносистем, привлекающей интерес исследователей [1, 2] является магнитное упорядочение в системе составляющих их дипольных частиц. Ранее в работах [3, 4] представлялись результаты экспериментальных исследований особенностей намагничивания магнитных жидкостей с хорошо развитой системой агрегатов, имеющих отличный от ноля магнитный момент. Настоящая работа является продолжением исследований в этом направлении, при этом в ней были исследованы тонкие слои таких сред.

На рисунке 1 представлена частотная зависимость мнимой части магнитной восприимчивости для двух образцов. Для образца, содержащего намагниченные агрегаты, был обнаружен максимум частотной зависимости в низкочастотном диапазоне, что указывает на броуновский механизм релаксации магнитного момента частиц, характерный для магнитожестких диполей. Для однородного образца частотная зависимость мнимой части магнитной восприимчивости является монотонно возрастающей и максимума в исследованной области частот не имеет.

На рис. 2 представлен график зависимости времени релаксации от поля при различной толщине слоя. Как можно видеть из рисунка с увеличением толщины слоя время релаксации уменьшается, при этом кривые имеют монотонно убывающий характер.

Таким образом, проведенные исследования указывают на зависимость процессов ориентации в хорошо развитой системе намагниченных агрегатов от толщины слоя. Это приводит к особенностям намагничивания тонких слоев

магнитных жидкостей с такими агрегатами и взаимодействия их ограниченных объемов с нестационарными полями.

Литература

[1] Диканский Ю.И., Балабанов К.А., Борисенко О.В., Киселев В.В. // Магнитная гидродинамика. 1997. Т. 33. № 2. С. 243.

[2] Диканский Ю.И., Вегера Ж.Г., Закинян Р.Г., Нечаева О.А., Гладких Д.В. // Коллоидный журнал. 2005. Т. 67. № 2. С. 161.

[3] Майоров М.М. // Магнитная гидродинамика. 1979. № 2. С. 21.

[4] Шлиомис М.И. // УФН. 1974. Т. 112. Вып. 3. С.427.

# Text boxes

рис. 1.Частотная зависимость мнимой части магнитной восприимчивости: кривая 1 – для образца, содержащего намагниченные агрегаты, кривая 2 – для образца без агрегатов.

2

рис. 2График зависимости времени релаксации от поля при различной толщине слоя (внешнее поле направлено вдоль слоя перпендикулярно измерительному)