Исследование фазовой диаграммы циркония методом атомистического моделирования

Гордеев И. С.

Лаборант

Объединенного Института Высоких Температур РАН, Москва, Россия

E–mail: gordeevilu@gmail.com

Цирконий и его сплавы широко используются как конструкционные материалы. Однако фазовая диаграмма циркония до сих пор до конца не была изучена. В данной работе представлены результаты расчетов методом молекулярной динамики фазовой диаграммы циркония в широком интервале давлений и температур. Методом прямого двухфазного моделирования рассчитана кривая плавления вплоть до давления в 16 ГПа. Суть метода заключается в том, что в расчетной ячейке создаются две фазы при фиксированном давлении и температуре : расплав и оцк-фаза. Далее по перемещению фазовой границы делается вывод о стабильности той или иной фазы.Так же в работе представлена рассчитанная область стабильности оцк-фазы. Оценка стабильности оцк-фазы делается на основе ее времени жизни при различных давлениях и температурах. С использованием уравнения Клапейрона- Клаузиуса делается оценка угла наклона кривой равновесия между кристалическими фазами на PT — диаграмме. Рассчитан коэффициент теплового расширения для обеих исследуемых фаз.

Рис. 1.  Рассчитанная кривая плавления.

Рис. 2. Рассчитанные области ГПУ- и ОЦК-фаз.