Определение микроструктуры композита наночастицы Ag-хитозан методами просвечивающей электронной микроскопии

Петренко Д.Е.1,2, Камышинский Р.А.1,2, Волков Д.А.3

Студент

1.Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, Москва, Россия

2.Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3.Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: dmitry.e.petrenko@gmail.com

Cинтез, исследование и применение наночастиц серебра, обладающих огромной ингибиторной и антибактериальной активностью, представляют значительный интерес. В рамках данной работы методами просвечивающей электронной микроскопии проводилось исследование композита, состоящего из наночастиц Ag и хитозана, полученного по технологии, подробно описанной в [1].

Были исследованы образцы композита, отличающиеся молекулярной массой хитозана.

Водный раствор композита наносился на электронномикроскопические медные сетки с покрытием углеродной или кремниевой пленкой. Работы проводились с использованием просвечивающего/растрового электронного микроскопа Titan 80-300 (FEI, США), в режиме светлого поля и энергетической фильтрации при ускоряющем напряжении 300 кВ.

В процессе работы получены изображения частиц, подобные представленному на Рис.1. На таких изображениях отчетливо проявляется частица серебра и окружающая оболочка хитозана. Как правило, частицы серебра характеризовались округой формой а оболочка хитозана в большинстве случаев – равномерной толщиной. В частицах серебра часто встречались двойники. Были определены распределения частиц серебра и толщин слоев хитозана для образцов.

Рис. 1 Изображение композита наночастиц Ag и хитозана, полученное в просвечивающем электронном микроскопе

Литература

- Hoang Vinh Trana, Lam Dai Tranb, Cham Thi Bac, Hoang Dinh Vua, Thinh Ngoc Nguyena, Dien Gia Phamc, Phuc Xuan Nguyen. Synthesis, characterization, antibacterial and antiproliferative activities of monodisperse chitosan- based silver nanoparticles. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 360 (2010) 32–40