Особенности измерения переходных процессов в полупроводниковых барьерных структурах с низкой подвижностью носителей заряда

Романов А.Г.

студент,

Рязанский государственный радиотехнический университет,

Институт магистратуры и аспирантуры, Рязань, Россия

E-mail: alex7371@yandex.ru

Для изучения неупорядоченных полупроводников применяется метод компенсации тока нестационарной фотопроводимости (МКТНФ), который позволяет получить данные об электрофизических свойствах материалов, обладающих высоким омическим сопротивлением. МКТНФ позволяет измерить распределение напряженности F(x) и электрического поля в области пространственного заряда полупроводника, плотность объемного заряда и ширину ОПЗ, а также распределение плотности локализованных состояний по энергии в щели подвижности [1].

На рис. 1 представлен график, на котором отражен физический смысл МКТНФ. Суть метода заключается в измерении коэффициента собирания носителей заряда в зависимости от напряжения внешнего электрического поля. Носители заряда генерируются коротким импульсом монохроматического света. Импульс внешнего напряжения прикладывается навстречу внутреннему полю. В исследуемой структуре возникает суперпозиция полей, где в точке Xc электростатический потенциал имеет минимум, а напряженность поля равна нулю. В неупорядоченных структурах время максвелловской релаксации достигает значений до 103 с, так что внешнее электрическое поле в них не успевает перераспределиться. В результате возможно определить величину внутреннего поля по значению внешнего поля, при котором коэффициент собирания заряда равен нулю, т.е. имеет место компенсация переходного фототока [2].

Рис.1. Зависимость распределения потенциала; 1 – внутреннее поле;

2 – внешнее поле; 3 – суперпозиция внутреннего и внешнего полей

(1)

где d – толщина исследуемой структуры.

Изменяя длину волны монохроматического излучения и, в свою очередь, коэффициент оптического поглощения, можно изменять положение координаты Xc. В этой точке внешнее поле компенсирует внутреннее, что позволяет получить распределение напряженности внутреннего электрического поля по толщине структуры.

На рис 2. представлены зависимости распределения внутреннего электрического поля для структуры Me/a-Si:H с барьером Шоттки (а) и для – p-i-n структура Me/a-Si:H/TCO/Me (b), полученные экспериментально методом компенсации тока нестационарной фотопроводимости [3].

Рис.2. Экспериментальные результаты измерения внутреннего электрического поля в барьерных структурах: a) – структура Me/a-Si:H с барьером Шоттки, b)  – p-i-n структура Me/a-Si:H/TCO/Me

Литература

- А.П. Авачев, В.В. Гудзев, В.Г. Мишустин и др. Исследование контактных явлений в барьерных структурах на основе неупорядоченных полупроводников // Приложение к Вестнику РГРТУ. Вып. 30. Рязань, РГРТУ. 2009. С. 46 – 52.

- Д.В. Алмазов, А.В. Алпатов, Ю.В. Воробьёв, С.А. Кострюков, В.Г. Мишустин. Исследование барьерных структур на основе наноструктурированных неупорядоченных полупроводников// Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Выпуск № 28 / 2010.

- N. V. Vishnyakov, S. P. Vikhrov, V. G. Mishustin, D. V. Almazov, V. G. Litvinov, and V. V. Gudzev. The Measurement of Electric Field Distribution in the Barrier Structures Based on Disordered Semiconductors. J. Nanoelectron. Optoelectron. 9, 773–777 (2014)