Спин-флоп в неколлинеарной многослойной структуре Fe/Cr:

результаты ядерно-резонансной рефлектометрии

Баулин Роман Алексеевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: romanbaulin17@gmail.com

Мёссбауэровские спектры отражения и ядерно-резонансная рефлектометрия для многослойной структуры Al2O3/Cr(7 nm)/[57Fe(0.8 nm)/Cr(2 nm)]30/Cr(1.2 nm) были измерены [1] с использованием ядерного монохроматора [2] на станции ID18 Европейского синхротрона (ESRF).

В отсутствии внешнего магнитного поля Hext =0 “магнитный” максимум, свидетельствующий об удвоении магнитного периода [3], и брэгговский максимум (Рис. 1) на кривой ядерно-резонансной рефлектометрии уширены за счет сателлитов, что свидетельствует о существовании более сложной структуры, чем простое антиферромагнитное упорядочение между слоями 57Fe. Модельные расчеты показали [4], что такие особенности могут наблюдаться при спиральном закручивании пар антиферромагнитных слоев.

Рис. 1. Ядерно-резонансная рефлектометрия от образца [57Fe(0.8 nm)/Cr(2 nm)]30 для различных значений внешнего магнитного поля, приложенного перпендикулярно пучку синхротронного излуечния (СИ).

Рис. 2. Мессбауэровские спектры отражения, измеренные вблизи критического угла (при угле скольжения =3.5 мрад) и в “магнитном” максимуме (при =14.0 мрад) от образца [57Fe(0.8 nm)/Cr(2 nm)]30  для различных значений внешнего магнитного поля.

Совместная обработка кривых ядерно-резонансной рефлектометрии (Рис. 1) и мёссбауэровских спектров отражения (Рис. 2), измеренных вблизи критического угла и в “магнитном” максимуме, дала необычную картину межслойного упорядочения (Рис. 3а).

В отсутствии внешнего магнитного поля (Рис. 3а) две спирали намагниченности с противоположными направлениями вращения, начинаясь с практически антиферромагнитного межслойного упорядочения вблизи поверхности, на глубине ~20 нм могут "схлопнуться" в ферромагнитное упорядочение, но это предотвращается спин-флопом (изменением азимутального угла, задающего направление сверхтонкого поля, на 180o), так что четные и нечетные слои 57Fe далее меняются местами (в смысле участия в дальнейшем повороте спиралей намагниченности).

а

б

Рис. 3 Профили распределения по глубине ориентации сверхтонкого поля Bhf на ядрах 57Fe в слоях железа при внешнем магнитном поле Hext=0  (а)и Hext=0.3 Т (б).

При приложении внешнего магнитного поля Hext =0.075 и 0.150 Т перпендикулярно пучку СИ размытый “магнитный” максимум становится более четким, а сателлиты пропадают. Это означает, что сверхтонкие поля Bhf(i) на ядрах 57Fe в соседних слоях выстраиваются антиферромагнитно друг другу и ортогонально внешнему полю Hext. При увеличении поля до Hext=0.3 Т сверхтонкие поля Bhf(i) начинают выстраиваться вдоль Hext (Рис. 3б), этот разворот начинается с верхних и нижних слоев, для которых межслойных обмен меньше, чем для слоев в середине структуры.

“Магнитный” максимум на кривой ядерно-резонансного отражения исчезает при внешнем магнитным поле Hext = 1 Т, когда сверхтонкие поля Bhf(i) выстраиваются ферромагнитно, и удвоение магнитного периода пропадает. Это соответствует присутствию только 2ой и 5ой линий в магнитном мессбауэровском спектре отражения, измеренному вблизи критического угла при Hext = 1 Т (эти линии и должны остаться в спектре с учетом -поляризации излучения после ядерного монохромататора) (см. Рис. 2).

Автор выражает благодарности Бабанову Ю.А. Миляеву М. А. Пономареву Д.А. (ИФМ им М.Н. Михеева) за приготовление образцов, Чумакову А.И, Руфферу Р. (ESRF) за проведение эксперимента, Андреевой М.А. (МГУ им М.В. Ломоносова), Устинову В.В. (ИФМ им М.Н. Михеева) за обсуждение результатов.

Литература

[1] http://ftp.esrf.fr/pub/UserReports/55167_A.pdf (Experiment report at ESRF).

[2] Potapkin V., Chumakov A. I., Smirnov G. V., et al. // J. Synchrotron Rad. 19 P. 559-569 (2012).

[3] Toellner T.L., Sturhahn W., Rohlsberger R., et al. // Phys. Rev. Lett. 74. P. 3475 (1995).

[4] Baulin R. A., Andreeva M. A. //Moscow University Physics Bulletin. // 71-2. — P. 180–185. (2016).