Исследование поведения винтовых дислокаций в молибдене при помощи молекулярно-динамического моделирования

Цепляев Василий Иванович

студент

Московский физико-технический институт (государственный университет)

факультет молекулярной и химической физики

E-mail: vazyktc@mail.ru

На сегодняшний день считается, что движение дислокаций характеризует пластические свойства материалов. К сожалению, исследовать поведение одиночной дислокации экспериментальными методами затруднительно, так как для этого необходимо достичь высокого разрешения, а так же научиться внедрять одиночную дислокацию в образец. На помощь приходят теоретические методы, которые позволяют моделировать процессы на атомарном уровне. Поведение одиночной дислокации удобнее всего моделировать при помощи метода молекулярной динамики, так как для моделирования такого рода явлений необходимо рассматривать сотни тысяч атомов. В этой работе при помощи метода молекулярной динамики было исследовано поведение одиночной винтовой под влиянием приложенного внешнего сдвигового напряжения.

Для проведения расчетов была создана атомистическая модель винтовой дислокации, а затем проведены расчеты скорости движения дислокации при различных внешних сдвиговых напряжениях. Результаты показывают, что винтовая дислокация обладает меньшей мобильностью, чем краевая. В работе так же показано, что для движения винтовой дислокации существует два режима движения: термо-активацонный и вязкостный, которые характеризуются различным видом зависимости скорости от напряжения. В случае термо-активационного режима скорость растет экспоненциально, когда при вязкостном — линейно.