Особенности процесса роста микрокристаллического алмаза при осаждении из газовой фазы

Алексеев А.М.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: am.alekseev@physics.msu.ru

В ходе работы были изучены структурные и морфологические свойства микрокристаллического алмаза, полученного осаждением из смеси метана и водорода, активированной разрядом постоянного тока. На основании анализа экспериментальных данных и проведённого теоретического расчёта была предложена геометрическая модель процесса роста алмазного кристалла в ходе газофазного химического осаждении. В среде Matlab была осуществлена программная реализация данной модели и проведён компьютерный эксперимент. Степень сходства результатов компьютерного моделирования с данными эксперимента подтвердила сделанные предположения об особенностях формирования граней {111} растущего алмазного кристалла.