Материалы, применяемые для изготовления тонкопленочных абсорберов солнечной энергии

Галаганова Е.Н.

студент

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

E-mail: lenagalaganowa@mail.ru

Создание высокоэффективных солнечных элементов увеличивает возможности использования альтернативных источников энергии. Существуют различные типы поглощающих абсорберов, например, лакокрасочные покрытия, гальванические слои, а также тонкие пленки с высоким коэффициентом поглощения, полученные вакуумными методами. Использование высокотехнологичных вакуумных установок дает возможность получать покрытия с высоким показателем адгезии, от которого зависит долговечность всего солнечного элемента. Большинство производимых солнечных батарей изготавливаются на основе кремния. Данный материал способен генерировать энергию только от видимой части спектра и для современных нужд является устаревшим.

Ранее рассмотрена технология получения тонкопленочного абсорбера солнечной энергии, осуществленная магнетронным распылением тонких пленок титана и оксинитрида титана [1]. Эта технология дает возможность изготавливать тонкопленочные покрытия толщиной около 220 нм с поглощающей способностью до 82% в ближнем и среднем ИК - диапазоне.

Для совершенствования результата было предложено использовать опаловую матрицу в целях увеличения энергетической емкости в структуре абсорбера. Известно, что сформированная опаловая пленка в структуре функционального покрытия  собирает солнечный свет, который прошел через поглощающие слои без энергетического преобразования, и направляет в активные слои, где происходит выработка энергии. Рассмотрена возможность интеграции технологии на примере объединения тонкопленочного покрытия, полученного вакуумным методом, и опаловой матрицы. Для изготовления крупных устройств по сбору солнечной энергии необходимо разработать технологию по получению стабильной структуры толщиной до 300 нм. После проведения ряда экспериментов и исследования экспериментального образца, установлено, что микросферы опала успешно внедряются в тонкие пленки, полученные магнетронным распылениям, а сама структура является стабильной.

В дальнейшем предполагается рассмотреть метод получения покрытия, основанный на механическом или химическом отделении тонкой пленки абсорбера от опаловой матрицы. В результате этой операции можно получить покрытие, поверхность которого будет иметь конфигурацию «лунок», образованных микросферами опала, что геометрически увеличит площадь поверхности абсорбера и количественно повысит показатель поглощения всего устройства.

В заключении работы необходимо отметить, что интеграция различных методов  и технологий получения поглощающих покрытий позволяет добиться высоких результатов для развития солнечной энергетики.

Литература

1.	Галаганова Е.Н. Разработка технологии изготовления тонкопленочных покрытий для абсорберов солнечной энергии/«Вакуумная техника, материалы и технология». Под редакцией д. т. н., проф/ С.Б. Нестерова. М.:НОВЕЛЛА. 2017 – 113-117 с.

2. Галаганова Е.Н. Изготовление абсорберов солнечной энергии и  перспективы применения структур с использованием опаловых матриц. Сборник трудов молодежного научно-технического форума «Богатство России», 2017 г., Москва.