Исследование характеристик оптимизированного сцинтиллятора на 10B для регистрации тепловых нейтронов

Левочкин К.Р., Карташев В.А.

Магистрант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E–mail: lev-kirill@mail.ru

В работе приводятся данные о тестировании оптимизированного сцинтиллятора на 10B для регистрации тепловых нейтронов (композиция ЛРБ-2, изготавливаемая ЗАО НПФ "Люминофор", г. Ставрополь, Россия [1]). Компаунд-сцинтиллятор ZnS(Ag)+B2О3 представляет собой гранулы сплава смеси сцинтиллятора ZnS(Ag) и B2О3 (с необогащенным бором) в виде порошка. Сцинтиллятор представляет собой силиконовую пластину площадью 0.36 м2 и толщиной 5 мм, при этом толщина компаунд-сцинтиллятора составляет 50 мг/см2. Захват тепловых нейтронов происходит благодаря изотопу 10B, содержание которого в натуральном боре  составляет  около 20%. Регистрация нейтронов сцинтиллятором ZnS(Ag)+B2О3 происходит по следующим реакциям захвата (=3838 б):

10В + n → 	7Li +  + 2.79 МэВ

10В + n → 	7Li* +  + 2.31 МэВ

7Li +  + 0.48 МэВ.

Сцинтилляционный импульс создается сильноионизующими тяжелыми частицами (α-частицей и 7Li), выделяющими всю энергию внутри одной гранулы. ZnS(Ag) является наиболее эффективным сцинтиллятором для регистрации тяжелых частиц с рекордным /е – соотношением [2, 3].

Измерения проводились на специализированном стенде. Для увеличения статистики и минимизации влияния факторов окружающей среды использовался источник нейтронов калифорний-252 с потоком нейтронов ~ 1000 с-1. Источник помещается под детектором в боксе-замедлителе, состоящем из водородосодержащего вещества (полиэтилен толщиной 100 мм). Регистрация нейтронов проводилась с использованием двух методов, один из которых основан на разделении сигналов по форме импульса (для лучшего разделения сигналы интегрируются со временем интегрирования 20 мкс), а второй  основан на методе регистрации нейтронов в ШАЛ [4]. Все измерения проводились на одном ФЭУ (ФЭУ-200) при одном коэффициенте усиления.

Проведено исследование характеристик оптимизированного сцинтиллятора (10B ЛРБ-2). Данный сцинтиллятор не уступает по своим характеристикам использовавшемуся ранее сцинтиллятору на основе 6Li и имеет лучшие характеристики для регистрации тепловых нейтронов, чем ранее протестированный сцинтиллятор ЛРБ-1. Сцинтиллятор может быть использован в детекторах для регистрации нейтронной компоненты ШАЛ и в детекторах для исследования вариаций фоновых потоков нейтронов.

Литература

[1] www.luminophor.ru

[2] Медведев М. Н. Сцинтилляционные детекторы. М.: Атомиздат, 1977.

[3] Allen W. D. Neutron detection. Harwell, 1960.

[4] Gromushkin D.M., et al. The array of scintillation detectors with natural boron for EAS neutrons investigations // Journal of Instrumentation. 2017. V. 12. Issue 6. Paper C07029.